碳钢的分类、牌号及用途

一、碳钢的分类

1、按碳的质量百分数分：

低碳钢（C：≤0.25％）　又称软钢，低碳钢易于接受各种加工如锻造，焊接和切削，常用于制造链条，铆钉，螺栓，轴等。

中碳钢（C：0.25％＜C ≤ 0.6％）有镇静钢、半镇静钢、沸腾钢等多种产品。除碳外还可含有少量锰（0.70%～1.20%）。按产品质量分为普通碳素结构钢和优质碳素结构钢。热加工及切削性能良好，焊接性能较差。强度、硬度比低   碳钢高，而塑性和韧性低于低碳钢。可不经热处理，直接使用热轧材、冷拉材，亦可经热处理后使用。淬火、回火后的中碳钢具有良好的综合力学性能。能够达到的最高硬度约为HB538，抗拉强度σb为600～1100MPa。所以在中等强度水平的各种用途中，中碳钢得到最广泛的应用，除作为建筑材料外，还大量用于制造各种机械零件。

高碳钢（C：＞0.6％）常称工具钢，含碳量从大于0.60%至1.70%，可以淬硬和回火。锤，撬棍等由含碳量0.75%的钢制造； 切削工具如钻头，丝攻，铰刀等由含碳量0.90% 至1.00% 的钢制造。

含碳量越高，硬度、强度越大，但塑性降低

（另外，含碳量2.1%～4.5％铁碳合金一般称为铸铁。）

2、按钢的质量分（主要是杂质硫、磷的含量）：

普通碳素钢（S ≤0.055％，P ≤0.045％)

优质碳素钢（S ≤0.040％，P ≤0.040％)

高级优质碳素钢（S ≤0.030％，P ≤0.035％)

3、按用途分：

碳素结构钢：主要用于桥梁、船舶、建筑构件、机器零件等

碳素工具钢：主要用于刀具、模具、量具等

二、碳钢的牌号与用途

1、普通碳素结构钢： 碳素结构钢按照钢材屈服强度分为5个牌号：Q195、Q215、Q235、Q255、Q275 。每个牌号由于质量不同分为A、B、C、D等级，Q195、 Q215、 Q235塑性好，可轧制成钢板、钢筋、钢管等；Q255、 Q275可轧制成型钢、钢板等。

2、优质碳素结构钢：钢号以碳的平均质量万分数表示。如20＃、45＃等。 20＃表示含C：0.20%（万分之20）。用途：主要用于制造各种机器零件

3、碳素工具钢：钢号以碳的平均质量千分数表示，并在前冠以T。如T9、T12等。 T9表示含C：0.9%（千分之9）。用途：主要用于制造各种刀具、量具、模具等

4、铸钢：铸钢牌号是在数字前冠以ZG，数字代表钢中平均质量分数（以万分数表示）。如ZG25，表示含C：0.25%。用途：主要用于制造形状复杂并需要一定强度、塑性和韧性的零件，如齿轮、联轴器等。