| 韶 关 市 东 方 红 日 焊 材 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊 条 质 量 证 明 书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牌号 |  | 规格 | 批号 | 制造日期 | 执行标准 |  | 型号 |  | 发证日期 |  |
| D507Mo |  | ￠5.0 | 507436 | '见包装 | GB/T984-2001 | EDCr-AI-15 |  |  | 2015-4-3 |  |
| 熔敷金属机械性能 |  |  |  | 熔敷金属化学成分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 规范 | 实测值 | 元素 | 规范 |  | 实测值 | 元素 | 规范 | 实测值 |
| 抗拉强度§b(Mpa) |  | / | / | C | ≤0.15 |  | 0.058 | Cr | 10.0-16.0 | 15.35 |
| 屈服强度 |  | / | / | Mn | / |  | / | Mo | ≤2.50 | 0.82 |
| 伸长率§5% |  | / | / | Si | / |  | / | 其他要素 | ≤2.50 | 2.06 |
| V 型 冲 击 | 冲击温度(℃) | / | / | S | 0.017 |  | 0.016 | / | / | / |
|  | 冲击功(J) | / | / | P | 0.023 |  | 0.021 | / | / | / |
| X-射线探伤 |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / |
| HRC |  | ≥37 | 38 | / | / |  | / | / | / | / |
| 兹证明此焊条符合上述标准之要求。 检验签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 韶 关 市 东 方 红 日 焊 材 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊 条 质 量 证 明 书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牌号 |  | 规格 | 批号 | 制造日期 | 执行标准 |  | 型号 |  | 发证日期 |  |
| D507 |  | ￠4.0 | 507433 | '见包装 | GB/T984-2001 | EDCr-AI-15 |  |  | 2015-4-3 |  |
| 熔敷金属机械性能 |  |  |  | 熔敷金属化学成分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 规范 | 实测值 | 元素 | 规范 |  | 实测值 | 元素 | 规范 | 实测值 |
| 抗拉强度§b(Mpa) |  | / | / | C | ≤0.15 |  | 0.058 | Cr | 10.0-16.0 | 15.35 |
| 屈服强度 |  | / | / | Mn | / |  | / | Mo | ≤2.50 | 0.82 |
| 伸长率§5% |  | / | / | Si | / |  | / | 其他要素 | ≤2.50 | 2.06 |
| V 型 冲 击 | 冲击温度(℃) | / | / | S | 0.017 |  | 0.016 | / | / | / |
|  | 冲击功(J) | / | / | P | 0.023 |  | 0.021 | / | / | / |
| X-射线探伤 |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / |
| HRC |  | ≥37 | 38 | / | / |  | / | / | / | / |
| 兹证明此焊条符合上述标准之要求。 检验签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |