衬胶搅拌桨搅拌设备工作原理

搅拌桨是典型的搅拌设备，种类很多分为衬胶搅拌桨、双折叶搅拌桨等，使用搅拌器搅拌物料可以达到良好的混合、均匀效果。搅拌器在工业、民用等领域都极为常见，但无论用途如何，搅拌器工作原理和结构形式都是相似的。

下面就说说衬胶搅拌桨的制造和工作原理。

衬胶，又名橡胶衬里，是把已加工好的整块橡胶板用胶黏剂粘贴在金属表面上，将腐蚀介质与金属隔开，起到保护的目的。生产各类搅拌设备。应客户的需求，其中的一些搅拌桨叶就使用了衬胶工艺。欧迈机械针对需要衬胶的浆液，选用防腐性能更好的丁基橡胶；并且在衬胶前先将搅拌器除锈，喷砂后再衬的天然橡胶，再衬3mm的丁基橡胶，然后再硫化罐中再进行硫化。根据客户罐体的加工情况，如果罐体上盖可以打开，搅拌轴同桨叶一起衬胶，如果搅拌器尺寸大于罐体人孔尺寸，那么搅拌器可以做成连接板形式，将搅拌轴和桨叶分别衬胶，然后用特殊设计的连接方式，连接螺栓采用不锈钢材质，同样也能达到良好的防腐效果。欧迈机械承诺：衬胶在正常使用条件下3年内不用补胶。

搅拌桨是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速，对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来，涡轮式搅拌桨的功率分配对湍流脉动有利，而旋桨式搅拌器对总体流动有利。对于同一类型的搅拌器来说，在功率消耗相同的条件下，大直径、低转速的搅拌器，功率主要消耗于总体流动，有利于宏观混合。小直径、高转速的搅拌器，功率主要消耗于湍流脉动，有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题，至今只能通过逐级经验放大，根据取得的放大判据，外推至工业规模。