双球阀门科技有限公司

关于CF8(304)不锈钢球阀在氨水中的应用分析

根据《腐蚀数据与选材手册》（左景伊编，北京化学工业出版社）中查到，普通的CF8（304）材质在干燥的氨气和氨水溶液中，其溶液对于SS304材料的腐蚀速率在100°C以下都很低，年服饰率为0.05mm/年以下。因而得出CF8（304）材料的不锈钢阀门能完全适用于氨水介质。同时该阀门的阀座密封面材料聚四佛乙烯（PTFE），该阀座材料能耐任何介质的腐蚀。综合得出本公司的CF8（304）的球阀可以适用在温度小于等于150°的氨水环境中。

该系列阀门的球体采用实心304球体，由于氨水中含有C和N等微量元素，该两种元素回和304材料的表面产生化学反应形成一种黑色保护膜，从而实现304材料的抗腐蚀效果，因此在实际使用过程中304球体产生黑色保护膜是属于正常现场。（这里就不在介绍其化学反应的方程式。如有需要请查阅《化学基础论》）

我公司长年服务于气氨和液氨等现场工况，从现场实际使用情况来看，某些304球体在使用经过3个月之后，在阀门的密封面和阀杆填料位置，会出现部分的泄漏。经过近几年的总结分析，我们得出管道内介质颗粒和聚四氟乙烯冷流现象是造成氨水区域阀门出现泄漏的最主要隐患。

因此我们建议用户在使用阀门时必须对管道内的颗粒清洗干净，同时严格按照施工安装手册对阀门进行安装调试。同时我公司也对填料位置做了进一步的优化，采用了PTFE和304+柔性石墨等组合类型的双重填料组合密封，以保证阀杆位置的密封长久性能。

以上就是我公司对于该类工况阀门的使用分析及建议，希望各位提出宝贵的建议，以共同确保工程安全有效的运行。

双球阀门科技有限公司

研发部

2016年12月20日

如有需要请您联系我公司销售部，竭诚为您服务！

电话：0577-57775666  传真：0577-57888789  销售热线：0577-57880000

地址：浙江省永嘉县瓯北三桥工业区  邮编：325105

网址：http://www.sqvalvechina.com