混凝土基层具体的施工步骤（要求）
第一步、基层处理
　　　混凝土基面必须干净坚固，无油脂或任何松散材料。如果混凝土表面有缺陷或者存在浮浆层，则必须用适当的机械方法将其清除，直至露出坚固的表面，再除尘和用水清洗。如果基面上有油渍，可使用化学清洗剂处理，然后用干净的水冲洗。

第二步、刷水泥浆一道、浇捣细石混凝土垫层
1、将基层全面清扫干净，然后用与垫层混凝土标号相同的水泥浆扫浆，随扫随浇垫层混凝土。混凝土须全仓振捣密实，用平板振动器振捣，边部用振动棒配合捣实。

2、设置模板——模板设置应平直坚固，表面干净（较好用槽钢，并涂敷脱模油）。按地坪设计标高设置模板，分仓面积以6×6米为宜。用水平仪检测模板标高，对偏差处使用锲形块调整。

3、敷设钢筋——按设计要求设置钢筋，钢筋下面放置垫块。 

4、混凝土浇筑——应分区段（分仓）按序作业方式进行，尽可能一次性浇筑至设计标高。在混凝土浇筑的地方，地基应予湿润，表面不得留有积水。 

5、振捣——使用插入式振捣棒和平板式振捣器振捣作业。混凝土振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整。

6、滚压——使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板间距0.5m以上）多次反复滚压，滚压时应保持钢模洁净，使地坪平整。无法使用钢辊作业部位，应用铝合金刮尺（长度2m以上）整平，然后用收光机手平整。 

7、去除泌水——对泌水严重部位，应用真空吸水装置或橡胶管去除泌水。

混凝土基底：含水率≤8%，环境相对湿度≤85%， 环境温度≥5℃，地面无空鼓，无污染！
由于基面是新浇C25垫层混凝土，则需在强度达到20Mpa以上时才可以进行自流平施工。

水泥自流平施工工艺

第一步、刷界面剂（功能是提高自流平与基层的粘结能力，阻止自流平固化前水分渗透到基层中）
1、基面上必须刷上界面剂以防止自流平出现空洞和针眼。界面剂一般在基面上刷两次。刷底涂之前应确保基面无明水，均匀涂刷一遍底涂料，至表面表干时涂刷第二遍，等界面剂干后才能浇筑自流平材料。
第四步、搅拌
1、将干粉按比例与水混合搅拌，搅拌后物料需一次用完，搅拌方法为边搅拌边加干粉于水中，搅拌后静止一分钟，然后再搅拌成均匀无团的浆状备用。

（备注：即大约每袋25公斤的材料加5.75升-6.5升的水。由于加水量过多会降低强度，面层发花，因此不能随意增加水量。确保材料搅拌均匀，避免离析沉淀。搅拌的理想温度为15~20℃。）
2、如果采用手工操作，每次需搅拌整包自流平材料。将称量好的用水量置于干净的搅拌桶内，开动电动搅拌器，徐徐加入整包自流平材料，持续均匀地搅拌3～5分钟。搅拌必须确保形成稠度均匀、无结块的流态浆体，并检查浆体的流动性能。

- 自流平水泥面层将搅拌均匀自流平水泥倒出，均匀铺开，用专用的齿口刮板控制厚度。刚搅好的混合料要防止受阳光直射和强风。在自流平初凝前，用消泡滚筒滚轧地面以排除混合时带入的空气。

- 施工环境工作区域允许稍许通风，但是门窗应封闭好，以避免在施工时和施工后产生气流。在施工时和施工后一周内室内和地面温度应高于是10℃。地面混凝土的相对湿度应小于95%。

- 5、施工时应注意要有足够的搅拌能力以确保浇筑能够连续进行。

- 质量控制

- 1、通过测量硬化后材料的抗拉拔强度可以确定施工是否正确。

- 2、由于自流平材料不能承受基层材料的变形，因此如果基层材料的伸缩缝被自流平堵死时必须剔开。

- 3、泵送作业时，施工面的平均宽度不能大于6米；如果过宽，应分格进行施工

　水泥自流平地坪用水性聚氨酯罩面施工

- 1、水性聚氨酯底漆一道

- 2、水性聚氨酯面漆一道

- 备注：每道间隔最少8小时以上，温度大于10℃.

- 水泥自流平地坪参数：