氨法脱硫及环保脱硫脱销装置中的塑料波纹规整填料

氨法脱硫、环保脱硫脱销现在国内是已非常成熟，一种副产绿色低氮多元有机复合肥技术，超低排放，差异主要在于脱硫脱销；其中塑料波纹规整填料在氨法脱硫、环保脱硫中取得很大作用，有效改善装置中汽体液体接触面，不同比表面积技术参数也有所不同，操作压力方面也有差异；

我厂（江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司）专业生产氨法脱硫、环保脱硫装置中的塑料波纹规整填料，目前国内环保严格控制，我公司针对脱硫装置的大直径成品，设有自动生产塑料波纹规整填料流水线，日产量超过100方/天，且与国内有知名度的大型环保公司（江南环保工程、云南亚太环境工程）签订长期的合作协议，在供货成品使用中取得很好的处理效果，一至得到客户好评；

下面为简单介绍下塑料波纹规整填料产品说明及技术参数：

1）产品说明:

塑料波纹规整填料广泛应用于吸收和解吸过程，亦用于废气净化及换热过程，它适合于大液体负荷和高操作压力的过程，其材料有PP，PVC，PVDF，聚丙烯可耐温110℃，PVDF可耐温150℃，并适于易起泡沫的物等比数列。

成品薄板表面孔、轧制小纹、大波纹最后组装而成的规整填料，具有阻力小、气液布均匀、效率高、能量大、放大效应不明显等特点，应用于负压、常压和加压操作。

2）产品技术参数:

| 型号 | 峰高 mm | 比表面积 ㎡/m3 | 理论板数 I/m | 空隙率 % | 压力降 Mpa/m | F因子 m/s(kg/m3)0.5 | 持液量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sm125 | 24 | 125 | 1-1.2 | 98.5 | 2×10-4 | 3 |  |
| SM250 | 12 | 250 | 2-3 | 97 | 3×10-4 | 2.6 | 0.03-0.04 |
| SM350 | 8 | 350 | 3.5-4 | 95 | 3．5×10-4 | 2 |  |
| Sm450 | 6.5 | 450 | 4-4.5 | 93 | 4．5×10-4 | 1.5 |  |