产品名称：ISO 9227-CR4参比试样

GB/T 10125-2012参比试样

ISO 9227参比试样

ISO 9227 Mass Loss Panels质量损失片 CR4板盐雾试验参比试样

ISO9227参比试样CR4板

ISO 9227质量损失片

ISO 3574参比试样质量损失片腐蚀片

中性盐雾试验NSS参比试样质量损失片腐蚀片

铜加速乙酸盐雾试验CASS参比试样质量损失片腐蚀片

乙酸盐雾试验AASS 参比试样质量损失片腐蚀片

GB10125参比试样质量损失片腐蚀片

根据ISO 3574标注规定，选用CR4级冷轧钢板加工而成。

四个角为圆角，避免对试验人员造成割伤、刺伤等意外伤害，保证产品的安全。

顶部配有圆孔，配合专用惰性材料支架和螺母、螺丝，方便安放在盐雾试验箱的不同位置。

用途：

根据GB/T10125国家盐雾试验标准使用的合乎标准ISO 3574标准参比试样、质量损失片CR4钢板。

依据ISO 9227国标盐雾试验标准5.2 使用标准的合乎标准ISO 3574标准质量损失片CR4钢板。

对设备每个月开展1到2次跟踪验证或随样品跟踪测试。

通过质量损失片的损失量反应出设备和测试的能力是否满足要求。

要求48小时随样测试质量损失在：70±20g/m2

此款参比试样完全按照GB/T10125标准定制，采用CR4级冷轧钢板加工，能完全满足你日常按ISO 9227标准对中性盐雾试验（NSS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、乙酸盐雾试验（AASS）进行试验设备校准和比对。

本品完全符合ISO 9227标准的要求，试片采用符合ISO 3574规定的CR4级冷轧钢板定制而成。

材料及技术指标

材料为CR4级冷轧钢板，表面粗糙镀满足ISO 3574,Ra = 0,8 μm ± 0,3μm，尺寸： 150mm\*70mm\*1mm的要求。

顶部配有圆孔，配合专用惰性材料支架和螺母、螺丝，方便安放在盐雾试验箱的不同位置。