D971F46-16C电动对夹式衬氟蝶阀

一、D971F46-16C电动对夹式衬氟蝶阀 概述：

D971F46-16C电动对夹式衬氟蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启,关闭与调节。电动对夹式衬氟蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料,防腐蚀性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质,是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品,并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀门。

二、D971F46-16C电动对夹式衬氟蝶阀 用途：：

电动对夹式衬氟蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。

三、D971F46-16C电动对夹式衬氟蝶阀 特点：

1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
3、可以任何位置安装，维修方便。
4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

四、D971F46-16C电动对夹式衬氟蝶阀 衬里材料：

1、聚全氟乙丙烯 FEP F46
2、四氟乙烯-乙烯 E-TFE F40
3、可溶性四氟 PFA FA
4、聚四氟乙烯 PTFE F4
5、聚偏二氟乙烯 PVDF F2
6、改性聚乙烯 FRPE PO

五、D971F46-16C电动对夹式衬氟蝶阀执行机构：

1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。
2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。
3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
5.智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号（4-20mA DC /1-5VDC）实现阀门开度的智能控制和精确定位。

六、D971F46-16C电动对夹式衬氟蝶阀采用标准：

设计标准 GB/T2238-2008

法兰连接尺寸 GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78

结构长度 GB/T12221-1989

压力试验 GB/T13927-2008;JB/T9092-1999

七、D971F46-16C电动对夹衬氟蝶阀参数说明：

公称通径：DN50-DN2200

阀体材质：铸钢、不锈钢

阀板材质：PTFE、F46、PFA等材料包覆不锈钢

阀座材质：PTFE、F46、PFA等

连接方式：对夹式，法兰连接

压力等级：PN10/PN16

温度范围：-29~+150℃

控制方式：手柄、涡轮、电动、气动等

电动执行器：开关式,无源触点开关式,电位计式,智能调节式

控制形式：开关切断型，智能调节式（4-20mA信号）

适用范围：建筑材料加工、工业领域锅炉、炉窖的烟气、二氧化硫等

手动功能： 电动执行器带有手动开阀、关阀功能