CPA3-LD抗污染苦咸水反渗透膜性能特点与规范

CPA3--LD膜元件是海德能公司研制开发的用于抗污染苦咸水脱盐、淡化的复合膜元件。具有运行压力低、除盐性能好、不易污堵、技术性能稳定、产水水质好、产水量高、抗污染性好等特点，在使用过程中表现出极高的系统综合性能。

CPA3-LD膜元件适用于含盐量5000ppm以下的废水、地表水的水源的脱盐处理，主要用于市政废水的脱盐回用、工业中水回用、电厂锅炉及少量有机污染物的工业废水的回用、电镀废水回用等领域。

主要用途：苦咸水脱盐、超纯水的制备、电厂锅炉补给水处理、工业用水。

| CPA3-LD膜基本性能规范 |
| --- |
| 性能 | 测试条件 | 使用条件 |
| 膜的类型 | 芳香聚酰胺复合膜 | 测试压力 | 225psi(1.6Mpa) | 最高操作压力 | 600psi(4.14Mpa) |
| 平均脱盐率％ | 99.6 | 测试温度 | 25℃ | 最高进水流量 | 75gpm(17m3/h) |
| 平均透过水量 GPD(m3/d) | 11000(41.6) | 测试浓度 (NaCl) | 2000ppm | 进水温度 | 5～45℃ |
| 有效膜面积 ft2(m2) | 400(37) | 测试pH值 | 6.5～7 | 最大进水SDI | 5 |
| 膜元件回收率 | 75% | 测试时间 | 30分钟后 | 进水自由氯浓度 | 0.1ppm |
|  |  | 清洗pH范围 | 2～10 | 单支膜元件允许最大压力降 | 15psi(0.1Mpa) |

★注意事项：

●表中所列的产水量为平均值，单根膜元件产水量误差在±15%之内。

●测试条件并非最佳使用条件，具体请向我公司技术人员咨询。

●膜元件配公称内径8寸的压力容器。

●在RO系统开始启动之前，应该完成系统预处理调试、膜元件填装、仪表校准及其他系统检测等工作。

●膜元件进水应逐渐升压，升压到正常运行状态的时间应不少于60秒。

●初装新膜应低压冲洗两小时以上，RO纯水排放掉。

●注意避免在产品水侧产生背压。

●所有的膜元件出厂前都经过严格测试，并采用海德能公司专用保护液进行储藏处理，真空包装，外包装为硬纸箱。
    在储存和运行中禁止添加任何对膜元件有影响的化学药剂，查阅海德能公司最新版本的技术手册、设计指南，或者向膜技术专家咨询。

●客户未按标准工艺运作的，海德能公司将不承担由此产生的一切后果。

●由于技术改进及产品的更新换代，产品资料可能随时改变，无须事先声明。敬请留意海德能公司最新产品信息。

海德能公司在本资料中提供的数据和信息都是经长期实验得出，我们确信这些数据和信息是准确和有效的，但由于用户的使用方式、使用条件和适用法律可能因时因地而异，海德能公司不承担由于使用本产品及样本的数据和信息所造成的后果和损失，无论单独使用还是与其他产品配合使用，建议用户自己进行试验以决定其安全性以及是否适用于用户的特定使用目的