塑料做灰分测定怎么做

塑料灰分测定测什么？是测定塑料中无机物质的含量，灰分测定一般需要什么仪器及工具，

- 塑料灰分测定马弗炉BZH-4-10N

- 30毫升坩埚

- 1KW万用电炉

- 万分之一电子天平

- 玻璃干燥器

- 坩埚钳

塑料灰分测定主要是通过燃烧有机物并在高温下处理残余物直至恒重。

第一步叫烧坩埚称重：把坩埚放在塑料灰分测定马弗炉内，温度设定625度烧1个小时左右，取出后放入玻璃干燥器内冷却。关闭塑料灰分测定马弗炉。等坩埚完全冷却后在天平上称重【精度0.1毫克】

第二步叫称料：取塑料颗粒或者塑料制品10到15克，塑料制品建成小颗粒状放入冷却的坩埚中，盖上盖子。

第三步叫煅烧：把装有塑料颗粒的坩埚放入塑料灰分测定马弗炉中，炉温设定625度，时间设定180分钟。时间到了后塑料灰分测定马弗炉停止加热，取出坩埚放入玻璃干燥器中冷却至常温。

第四步叫称重：取出已经冷却的坩埚放在电子天平上称重，记录数据【精度0.1毫克】

第五步叫二次煅烧：把称过的坩埚再次放入塑料灰分马弗炉中，温度设定625度，时间设定30分钟，时间到了后取出坩埚，放入玻璃干燥器中冷却至常温。

第六步叫二次称重：取出冷却后的坩埚放在电子天平上称重，比较两次称重结果相差小于05毫克。

第七步叫计算；我们先把每一步用字母表示，煅烧过的坩埚“M0”。第二步取塑料颗粒称重”M”.第六步二次称重”M1”.计算公式如下：（M1-MO）乘以100除以M

塑料灰分结果以百分数表示