**塑料加药箱简介**

加药箱又叫PE加药箱圆柱计量箱/方形溶药箱/直销加药箱，计量箱，溶药箱，环保药箱采用韩国顶级进口PE原料滚塑一次成型而成。加药箱颜色有白、黑、蓝、绿、黄、红、橘黄、橙色等。

**塑料加药箱材质**

进口PE塑胶原料，采用具有国际先进水平的ROTATION（旋转成型）技术，结合用户的需求，严格的质量控制于一体，生产出品种规格齐全、造型美观的塑料加药箱。

生产出来的各种加药箱造型美观大方、无毒、无味、材质食品级，耐酸、耐碱、耐冲击、耐高温、耐寒、应用化工工业领域，不易老化、安装运输方便。

**塑料加药箱颜色**

白、黄、橙、蓝、绿、黑等（特制工艺双层制造内白外黑等）

**塑料加药箱形状**

加药箱外形分为方形和圆形，材质为聚乙烯（PE），通过滚塑技术一次成型，上部预设了计量泵及搅拌机的安装位置，搅拌机、加药桶、计量泵三合一，使用非常方便。

**塑料加药箱用途**

水处理业加药、软水系列配套。在水处理工程中加药箱主要用于各种药剂的搅拌、溶解、储存，再通过计量泵或水射器将药液投加到各投加点。

**塑料加药箱耐腐蚀指标**

介质 浓度 条件 单位 指标 参考标准

　　硫酸 28%-30% 60℃·5h g/m3 +0.033 GB4219-84

　　盐酸 28%-30% 60℃·5h g/m3 +0.58 GB4219-84

　　硝酸 38%-42% 60℃·5h g/m3 +0.20 GB4219-84

　　氢氧化钠 38%-42% 60℃·5h g/m3 +0.011 GB4219-84

**塑料加药箱物理机械性能指标**

项目 测试方法 计量单位 性能值

　　冲击强度 GB1013-79 KJ/m2 ≥15.7

　　变曲强度 GB1012-79 MPa ≥15.3

　　拉伸强度 GB1010-79 MPa ≥15.6

　　伸长率 GB1010-79 % >100

　　硬度 GB1011-60 度 93