环氧地坪漆

施工工艺

编制时间		2018年 10月

- 适用范围：

适用于车库、观光台、篮球场、电器、电子、机械、汽车、摩托车、电梯、自行车、通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂车间地面。

- 性能特点：

- 防尘、隔水、耐压、耐磨；

- 耐冲击，硬度好，高荷载；

- 可做防滑、哑光或亮光地面；

- 表面效果极佳；可有效提升企业形象和创造良好的工作环境；

- 奶轻度酸、碱、盐、油类腐蚀；

- 便于清洁，施工快捷，维护方便。

- 施工对水泥地面的要求

1.要求水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于 2mm ，叉车道则要求更厚一些。
	2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求 a 、优质水泥。 b 、新倒水泥砂浆层要充分保养。
	3.地坪表面的 ph 值应在 6.0~8.0 ；
	4.地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；
	5.坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于 30mm。3、水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。
	6.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用 3 米直尺平靠）；
	7.表面干燥，含水量小于6, 保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地。

- 施工工艺：

1.基面处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

2.渗透加固底漆：采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

3.环氧砂浆：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞、无批刀印及砂磨印为准；

4.找平腻子：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞、无批刀印及砂磨印为准；

5.环氧地坪面漆：完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

6.施工完成；24小时后方可上人，72小时后方可重压，（以25℃为准，低温开放时间需适度延长）

五．材料配比：

每桶漆配1桶固化剂（单组份的没有固化剂）.

稀释剂用量根据季节的不同和施工时候的温度不同用量有所浮动.一般用量是百分之十------百分之二十左右.调的粘稠度工人用着顺手即可.

如果甲方要求标准稍低的可以做普通薄涂，

施工工艺

1.基面处理：打磨，清洁地面及表面浮灰，无粗颗粒和水泥疙瘩.

2.涂刷封闭底漆：用环氧树脂清漆打底.使之渗透至水泥毛孔，以增强地坪漆层间附着力.

3.涂刷底漆：用环氧树脂色漆涂刷一遍.使之填补伸缩缝隙，增加地面的硬度和强度.涂装后打磨并清洁地面.

4.涂刷面漆：用环氧树脂面漆涂刷一遍，并清洁地面

5.涂刷罩面清漆：用环氧树脂罩光漆涂刷一遍，增强漆面的光着度和耐磨度.

更多有关地坪漆施工问题请联系郑州青腾涂料有限公司：15038093919