2019-3-29萍乡科隆为您介绍不锈钢孔板波纹填料与聚结板波纹填料的区别

不锈钢孔板波纹填料和聚结板波纹填料其实产品是一样的，只是应用的地方和装置不一样，一般聚结板和聚结器填料应用于二相分离器、三相分离器、油水分离中，而不锈钢孔板波纹填料应用于脱硫塔、洗苯塔、脱苯塔内等，由于三相分离器为卧式罐体，而且是用于油水分离，所以大部分聚结板波纹填料会做成半圆或大半圆形状的，而脱硫塔、洗苯塔是立式的，而且液体从上往下流，所以不锈钢孔板波纹一定是跟据塔径做成圆形的。还有就是聚结板填料除了做打孔压花外，还有可能做成不打孔不压花形式的。

不锈钢孔板波纹填料产品制程流程：

不锈钢孔板波纹填料是在金属薄板面打孔、轧制小纹、大波纹最后组装而成，具有阻力小，气液分布均匀，效率高，通量大，放大效应不明显等特点，应用于负压常压和加压操作。金属孔板波纹填料是一种在塔内按均匀几何图形排布，整齐堆砌的填料。波纹板规整填料规定了气液流路，改善了沟流和壁流现象，压降可以很小，同时却提供更多的比表面积，在同等容积中可以达到更高的传质、传热效果.还由于结构的均匀、规则、对称性，在与散装填料具有相同的比表面积时，不锈钢孔板波纹规整填料的空隙率更大，具有更大的通量，综合处理能力比板式塔和散装填料塔大得多，因此以不锈钢孔板波纹规整填料为代表的各种通用型规整填料在工业中得到应用。

聚结板波纹填料、聚结器填料产品应用：

聚结板填料还可以作为油水分离聚结板填料，油水分离聚结板填料主要用于油田和炼油厂的油水分离过程三相分离器和二相分离器中，也是板式聚结器中的主要部件，也三相分离器填料或汽液分离填料。这种聚结板填料的表面压有特制的小纹，按照工艺计算要求，选择不同的安装角度，使得油水混合物经过时，分散相在填料表面由小液滴聚结成大的液团，当达到一定大小时，顺着填料表面浮升到液体的上表面，从而达到两相分离的目的。本公司生产的油水分离填料，通过表面处理，可以使用油包水和水包油两种不同场合的需要。应用试验证明该设备在处理油田油气水混合物上，出口水中含油小于300mg/L，具有处理效果好、处理能耗低、控制简单等优点。

不锈钢孔板波纹填料及聚结器波纹填料技术指标：

| 型号 | 峰高 mm | 比表面积 ㎡/m3 | 理论板数 I/m | 空隙率 % | 压力降 Mpa/m | F因子 M/s(kg/m3)0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sm125Y | 24-26 | 125 | 1-1.2 | 98.5 | 1.5×10-4 | 3 |
| Sm250Y | 12-13 | 250 | 2-3 | 97 | 1.5-2×10-4 | 2.6 |
| Sm350Y | 8 | 350 | 3.5-4 | 95 | 1.5×10-4 | 2 |
| Sm450Y | 6.5 | 450 | 4-4.5 | 93 | 1.8×10-4 | 1.5 |

我厂可按客户需求生产各种材质产品，并提供设计、制造、指导安装一条龙服务。详情请来电咨询销售部。0799-6685658、6685655、6685657