悬浮球填料

产品介绍：

球形悬浮填料，又称多孔旋转球形悬浮填料，是对国内处理污水、生物膜法处理技术采用的多种填料中开发的最新系列产品。在污水的生化处理中具有全立体结构，比表面积大，直接投放，无须固定，易挂膜，不堵塞。

产品特点：

该填料系列由聚丙烯材料注塑而成，分内外双层球体，外部为中空鱼网状球体，内部为旋转球体。主要起生物膜载体的作用， 同时兼有截留悬浮物的作用，具有生物附着力强、比表面积大、孔隙率高、化学和生物稳定性好、经久耐用、不溶出有害物、 不引起二次污染、防紫外线、抗老化、亲水性能强等特点，在使用过程中，微生物易生成、易更换、耐酸碱、抗老化、不受水流影响、 使用寿命长，剩余污泥少，安装方便。

产品规格：

| 规格 （mm） | 内芯 | 数量 个/m3 | 比表面积 （m2） | 耐酸碱性 | 连续耐热 （℃） | 空隙率 （%） | 材料比重 g/cm3 | 单个重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ150 | 瓜片式 | 300 | 380 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 65g |
| Φ150 | 组合式 | 300 | 380 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 38g |
| Φ150 | 弹性填料 | 300 | 380 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 36g |
| Φ100 | 蛇皮丝 | 1000 | 700 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 23g |
| Φ80 | 蛇皮丝 | 2000 | 800 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 13g |
| Φ80 | 海绵 | 2000 | 800 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 12g |

产品用途：

广泛适用于生活污水、石油化工、轻工造纸、食品工业、酿酒、制糖、纺织、印染、制革、制药等工业废水的处理。

订货须知： 
    订货需明确所需填料的 规格、种类、数量或立方数 等。

广州市绿烨环保