DPT-5着色渗透探伤剂使用说明|操作步骤使用方法：
　　
　　1、清洗：用清洗剂将被检工件表面的污物(氧化皮、铁锈、油脂等)完全清洗干净；
　　
　　2、渗透：放置5-10分钟待工件和试块表面干燥后,施加渗透剂,喷嘴应距工件和试块表面20-30mm,渗透时间应根据使用说明,一般为5-15分钟,这期间应保持探伤面被渗透剂充分湿润.；
　　
　　3、清洗：用清洗剂或水(水压≤1.5kg/cm2)将工件表面的渗透剂擦洗干净;
　　
　　4、显像：将显像剂充分摇匀后，对被检工件保持距离300mm处均匀喷涂，喷涂显像剂后，片刻即可观察缺陷；；
　　
　　5、检查完毕，用清洗剂或水擦洗去除显像剂；
　　
　　6、按工艺要求将工件处理保存。