盐雾试验箱安装前的准备工作

对于以前没有使用过盐雾试验箱的客户，为保证厂方人员顺利上门安装调试，在初次使用时需要做以下准备： 
　　 1、气源提供：一般加工工厂里配有压缩空气气源，只需将气源接到盐雾箱插入盐雾试验箱的进气口即可；如果没有压缩空气气源，则需要配备一个空气压缩机。
　　 2、常规中性盐雾试验需要有氯化钠（NaCl，分析纯）、蒸馏水（也可用纯净水代替，PH值需要在6.5到7.2之间），用来配制5%氯化钠溶液。
　　 3、水源：干净的水，一般自来水即可。
　　 4、电源：盐雾试验箱220V电源。 
　　 5、另：盐雾试验箱最好单独房间放置。（盐雾试验箱最好与实验室其它实验室仪器分开放置，不分开放置时，盐雾试验箱在喷雾过程中尽量避免开启箱盖，将盐雾用管子排到室外，尽量使盐雾排出箱外后再开启箱盖，以免盐雾溢出盐份长时间残存在仪器、设备或工作台表面，产生腐蚀）。

宁波凯诺仪器有限公司成都办  易春香

二零一二年二月六日