| 矿用超高分子量聚乙烯管与矿用普通PE管的性能对比表 项目 | 矿用超高分子量聚乙烯管 |  |  | 矿用普通聚乙烯管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供、排水管 | 通风管 | 抽、放瓦斯管 | 供、排水管 | 通风管 | 抽、放 瓦斯管 |
| 抗拉强度/MPa | 25～28 | 25～28 | 20～25 | 13～16 | 13～16 | 13～16 |
| 抗冲击力强度/(kJ/m2) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | 10 | 10 | 10 |
| 断裂伸长率/% | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
| 磨耗率/% | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 耐疲劳/拉伸万次 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 阻燃 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 导电性能(抗静电) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |  |