铜箔软连接

铜箔软连接，搭接口采用分子扩散焊技术一次性焊接成型。东莞雅杰产品质量好，导电性强，承受电流大，电阻值小，经久耐用等特点。广泛应用于冶金（如：电解铝、电解锌、电解铜）、化工（如：离子膜烧碱、电镀）、输变电工程（如：电厂、电站）、电力设备（如：变压器、配电柜）、炭素、电力机车、海轮等多种行业。
生产原材料 
铜材采用国际
1.T2或和T2M或无氧铜带，带箔厚度在0.05mm~0.5mm之间
2.搭接面镀锡或镀银
3.产品可根据用户要求加工各种非标软连接
4.用户可带料加工，最大搭口尽寸：长220mm，宽440mm，厚40mm总长度不限 
压焊软连接

■ 压焊是将铜箔叠片部分压在一起，采用分子扩散焊，通过大电流加热压焊成型。
■ 铜箔：0.05mm至0.3mm厚。
■ 接触面可按用户要求镀锡或镀银。

钎焊软连接

■ 钎焊是将铜箔叠片部分压在一起，采用银基钎焊料，与扁铜块对焊成型。
■ 铜箔：0.05mm至0.3mm厚。
■ 接触面可按用户要求镀锡或镀银。

关于压焊/钎焊的说明

为保证接触面的平整度，
■ 当A大于90mm，B大于60mm时：采用接触面贴铜板（1mm厚）压焊工艺，见图示（I）方案。
■ 当A大于140mm，B大于130mm时：采用钎焊工艺，见图示（II）方案。

技术参数
■ 客户可提供特殊宽度、长度和钻孔，可按用户要求加工。
■ 容许载流量是参考值。该值与软连接的安装和使用条件有关

产品使用范围：
电站、发电机、变压器、输配电、开关柜、母线槽、工业电炉、电解冶炼、焊接设备、整流设备和其它需要柔性连接导电的广大客。

东莞市雅杰电子材料有限公司铜编织线软连接中间采用铜编织线作为导体,铜编织线是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm ,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成. 接线端,采用无氧铜管压制而成,平整,光亮 特点: 优点:柔软度好,易散热,耐弯曲,导电率强,安装方便
产品广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接铜软连接件,铜过渡软连接,铜伸缩节间的伸缩起弹性保护作用，可调整设备安装误差、同时起(减震)工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。我公司生产的软连接产品具有柔软性好、弹性强、镀银(锡)表面稳定电镀均匀、附着力强、光洁度高具有抗腐蚀、使用寿命长、连接电阻小、导电性能超存、机械性能优越等特点；