惰性氧化铝瓷球

萍  乡  市  金  达  莱  化  工  填  料  有  限  公  司

地    址：江西省萍乡市安源新区工业园    电  话：13879976485

邮政编码：337000                        传  真：0799-6664185

网    址：http://www.jdalchem.com       联系人：胡建凌

企业简介

江西省萍乡市金达莱化工填料有限公司是以生产各种化工填料骨干企业。公司可生产各种类型的工业瓷球，陶瓷、塑料、金属三种材质的鲍尔环等散堆填料及规整波纹填料，蜂窝陶瓷以及活性氧化铝，分子筛，活性炭，硅胶，瓷砂滤料、陶瓷滤料、微孔陶瓷过滤砖、管等环保过滤材料，催化剂，陶瓷托辊，化工塔内件、干吸塔全瓷球拱、轻瓷填料等。同时聘请了浙江大学、北京化工大学、武汉大学、兰州化工机械研究院等大专院校高工为我公司常年顾问，为公司的产品质量及新产品开发提供强有力的后盾。面对激烈的市场竞争，公司已通通过九千质量认证ISO9001—2008，为满足服务于各个行业的企业，生产的系列化工填料产品销往全国各地的化肥、煤化工、炼油、精细化工、电力、制药、环保、冶炼、石化、焦化等厂家，使用效果良好。公司产品经过国家级测试中心湖南陶瓷检测站、工业陶瓷国家监测中心,江西省工业陶瓷质量监督检测站监测，质量符合国家标准，具有优良的理化性能，畅销全国各省市，自治区。多年来，由于我们坚持质量、信誉第一的宗旨，使产品在各地用户中取得了较高的评价。产品各项性能优良，是石油化工、化肥、煤化工、冶金、轻工、石化、环保等工业设施及装置理想材料及高效能的塔填料。 我公司能生产用户需要的特殊规格或特殊要求的产品，也可按用户图纸生产，精心为用户设计。

面向二十一世纪，公司将继续奉行“质量第一，用户至上”的宗旨，与各界朋友精诚合作，共同创造美好的未来。

-1-

惰性氧化铝瓷球

我公司生产的惰性氧化铝瓷球主要是产品以a- Al2O3氧化铝、特级高岭土及可塑性耐火粘土为主要原料，加入长石、石英及粘结剂等，经精心配料、球磨、过筛、除铁、真空制泥、成型、干燥、高温烧结而成。通过严格的工艺控制及对原材料、泥料、半成品、成品的质量监控，产品经烧结后表面光洁，瓷质致密。内部无夹心和分层现象。产品机械强度好、耐磨损、耐搬运，抗强力冲击。并具有优异的耐高温性能、抗热冲击，耐腐蚀(除氢氟酸外，能耐所有的无机酸和有机酸以及及各种有机溶剂的腐蚀)。因而具使用寿命长等优点。产品可广泛使用在300℃～1500℃、高压、高腐蚀、冲击力大的特殊场合条件。

惰性氧化铝瓷球主要化学成分为Al2O3、SiO2，含少量碱金属化合物CaO2、MgO、K2O、Na2O和极少量的Fe2O3等，产品中不含砷、硼等重金属。

主要技术指标为：,吸水率≤3%.长期使用温度-50℃-1300℃,耐酸度≥99.5%,耐碱度≥85%,空隙率40-48%,莫氏硬度≥6.5级.热变形温度1200-1650℃,荷重软化温度(0.2MPa)900-1560℃.重烧线收缩率(1280℃烧) ≤0.1%.

惰性瓷球广泛应用于炼油、石油化工、化肥、甲醇、煤化工、天然气化工、冶炼、环保、精细化工等工业的填料塔内天然气干燥吸附器、全馏分油加氢装置、合成氨变换炉、烟气制酸转化器等）中使用。通过多家用户使用后表明：产品具有使塔处理效率高、压降减少、流量增大，并使反应器操作弹性增大，操作变异过程中减少了对催化剂的冲击阻力，有效地延长了催化剂的使用寿命，对提高装置运行效率、提高产品质量、降低装置运行费用，对确保工艺操作正常、安全，节能降耗等方面具有重要作用。

（1）技术指标

| 性能 种类 | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石质-刚玉质 | 刚玉质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
|  | Al2O3+SiO2 | ≥90 |
|  | Fe2O3 | ≤1 |
| 吸水率, % | ≤5 |
| 耐酸度, % | ≥98 |
| 耐碱度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
| 耐热温度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 |
| 抗压强度 N/颗 | Φ３ | ≥130 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
|  | Φ６ | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 |
|  | Φ８ | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 |
|  | Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
|  | Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 |
|  | Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 |
|  | Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 |
|  | Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 |
|  | Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 |
|  | Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 |
|  | Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 |
|  | Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 |
| 堆积重度, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 |
| 执行标准 | HG/T3683.1-2000《工业瓷球-惰性瓷球》 |

（2）规格尺寸

| 直径, Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |

(3)瓷球使用注意事项

1、瓷球在使用前应保持堆放场所清洁、干燥无灰尘污染的地方，防止灰尘落在瓷球上遭受污染。

2、因瓷球属陶瓷产品，具有一定的脆性，耐急冷急热性能相对金属较差，所以在开车升温和停工降温过程，应避免温度的骤升和急冷而导致瓷球的碎裂。

3、瓷球使用时间较长会吸附一些工艺气里的杂质，应每年定期检查，如有杂质阻塞现象应及时根据杂质情况进行清洗或更换。

# Text boxes

萍乡市金达莱化工填料有限公司产品说明书