蜂窝陶瓷蓄热体

萍  乡  市  金  达  莱  化  工  填  料  有  限  公  司

地    址：江西省萍乡市安源新区工业园    电  话：13879976485

邮政编码：337000                        传  真：0799-6664185

网    址：http://www.jdalchem.com       联系人：胡建凌

企业简介

江西省萍乡市金达莱化工填料有限公司是以生产各种化工填料骨干企业。公司可生产各种类型的工业瓷球，陶瓷、塑料、金属三种材质的鲍尔环等散堆填料及规整波纹填料，蜂窝陶瓷以及活性氧化铝，分子筛，活性炭，硅胶，瓷砂滤料、陶瓷滤料、微孔陶瓷过滤砖、管等环保过滤材料，催化剂，陶瓷托辊，化工塔内件、干吸塔全瓷球拱、轻瓷填料等。同时聘请了浙江大学、北京化工大学、武汉大学、兰州化工机械研究院等大专院校高工为我公司常年顾问，为公司的产品质量及新产品开发提供强有力的后盾。面对激烈的市场竞争，公司已通通过九千质量认证ISO9001—2008，为满足服务于各个行业的企业，生产的系列化工填料产品销往全国各地的化肥、煤化工、炼油、精细化工、电力、制药、环保、冶炼、石化、焦化等厂家，使用效果良好。公司产品经过国家级测试中心湖南陶瓷检测站、工业陶瓷国家监测中心,江西省工业陶瓷质量监督检测站监测，质量符合国家标准，具有优良的理化性能，畅销全国各省市，自治区。多年来，由于我们坚持质量、信誉第一的宗旨，使产品在各地用户中取得了较高的评价。产品各项性能优良，是石油化工、化肥、煤化工、冶金、轻工、石化、环保等工业设施及装置理想材料及高效能的塔填料。 我公司能生产用户需要的特殊规格或特殊要求的产品，也可按用户图纸生产，精心为用户设计。

面向二十一世纪，公司将继续奉行“质量第一，用户至上”的宗旨，与各界朋友精诚合作，共同创造美好的未来。

-1-

蜂窝陶瓷蓄热体

概述：蓄热式高温空气燃烧-技术（简称HTAC）是高温窑炉燃烧领域的节能环保技术， 20世纪80年代，蓄热体开发取得突破，出现了小直径球状或点焊状（卵石状）陶瓷体，但使用中产生的压降大，传热速度慢。而蜂窝陶瓷蓄热体孔道是相互平行的直通道结构，这种结构大大降低了气孔流经的阻力，大幅度提高了蓄热体的单孔体积换热效率。

我公司生产的蜂窝陶瓷蓄热体以耐高温、热膨胀系数低的莫来石、堇青石等为主要原料，采用无机-有机复合粘结剂，经混捏后采用挤塑成型方法及微波-红外联合干燥技术、烧结等工艺加工而成.根据所用原料不同，产品可以在低温、中温、中高温及高温等不同温度范围使用。利用这些材料制成的蜂窝蓄热体具有低热膨胀性、比热容大，因有较大的比表面积，所以具有压降小、压力损失小、热阻小、传热速度快、导热性能好、耐热冲击、使用寿命长等优点。

产品技术指标：

| 项目 | 低温 | 高温 | 蜂窝蓄热体保护板（挡板砖） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JDL—1 炻质 | JDL-2 疏松堇青石质 | JDL-3 致密堇青石质 | JDL—4 堇青石莫来石质 | JDL—5莫来石质 | JDL—6 莫来石质 | JDL—7电熔刚玉 | JDL—8 高铝 |
| 化学成份 | Al2O3，% | 19-23 | 33.-35 | 35-37 | 33-35 | 59-61 | 70-72 | 84-86 | 56-60 |
|  | MgO，% | - | 8-9 | 6-7 | 13.5-15.5 | - | - | - | - |
|  | SiO2，% | 68-72 | 48-50 | 48-50 | 48-51 | 37-39 | 28-30 | 12-15 | 30-35 |
| 热膨胀系数（室温-1000%），×10-6/℃ | 4-8 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 2.0-3.0 | 4.2-5.0 | 4.5-5.2 | 6.5-7.5 | 7.0-8.0 |
| 热容量（室温-1000℃），J/kgk | 840-920 | 750-800 | 800-1200 | - | 850-1050 | 900-1000 | - | - |
| 耐热冲击，℃ | 250 | 300 | 250 | 350 | 800 | 850 | 900 | 800 |
| 吸水率，% | - | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | - | - |
| 抗压强度，Mpa | A轴方向 | ＞11 | ＞10 | ＞12 | 23 | ＞23 | ＞26 | ＞25 | ＞20 |
|  | B轴方向 | ＞1.5 | ＞1.4 | ＞1.5 | 5.5 | ＞9 | ＞10.5 | ＞5.5 | ＞5.5 |
| 软化温度，℃ | 1200 | 1280 | 1350 | 1400 | 1630 | 1680 | - | - |
| 耐火度，℃ | 1290 | 1360 | 1410 | 1480 | 1750 | 1790 | - | - |
| 最高使用温度，℃ | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | ＞1550 | ＞1600 | 1600 | 1500 |
| 产品参照执行标准 | JC/T686-1998 |

产品使用特点：一、降低废气热损失，最大限度提高燃料的利用率，降低单位能耗； 二、提高理论燃烧温度，改善燃烧条件，满足热工设备的高温要求，扩大低热值燃料的应用范围，尤其是高炉煤气的应用范围，提高燃料热值的利用率；三、改善炉膛热交换条件，提高设备的产量和产品的质量，减少设备投资； 四、降低热工设备单位产品的废气排放量及有害气体的排放量，减少大气污染，改善环境。

该技术是通过换向装置使两个蓄热室交替吸热换热，最大限度的回收烟气中的热量，再将助燃空气和煤气加热到1000℃以上，即使低热值的劣质燃料（如高炉煤气），也能实现稳定着火和高效燃烧。可节省燃料40%-70%，产量提高15%以上，钢坯氧化烧损下降40%以上，烟气排放温度低于140℃,NOx排放小于100PPm.

产品应用范围：广泛用于钢铁、机械、石化、发电等行业蓄热式高温燃烧技术（HTAC)，它把回收烟气余热与高效燃烧及降低NOX排放等技术有机的结合起来，从而实现极限节能降低NOX排放量的目的。钢铁、垃圾焚烧炉、废气处理热工设备、石化、有色金属冶炼、发电等行业的热风炉、加热炉、热处理炉、动力产业锅炉、燃气轮机、工程取暖装备、乙烯裂解炉等。

产品规格特性

| 序号 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长*宽*高，mm | 150×150×300 | 150×150×300 | 150×150×300 | 150×150×300 | 150×150×300 |
| 孔数, 个 | 25×25 | 43×43 | 34×34 | 43×43 | 50×50 |
| 孔格宽，mm | 4.9 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 2.26 |
| 壁厚，mm | 1.0 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.7/0.55 |
| 比表面积，m2/m3 | 540 | 825 | 805 | 1000 | 1005 |
| 开孔率，% | 67 | 65 | 80 | 72 | 57/64 |

产品规格形状、孔型：   尺寸：100×100×100、100×150×150、150×150×150、150×150×300（mm）

等可根据客户要求尺寸生产。  孔数：25×25、40×40、43×43、50×50、50×59等  孔型：正方形、矩形、

正六边形、圆形、三角形等. 格孔一般为口3×3mm,壁厚0.9-1mm。可以对孔壁厚度、孔的形状、孔径大小、

外形尺寸等根据使用性能要求的不同可以进行调整使用时可以进行任意堆砌和拼装。

包装方式及注意事项: 纸箱包装.搬运、装卸要轻拿轻放.

蜂窝陶瓷装窑准备烧结

# Text boxes

萍乡市金达莱化工填料有限公司产品说明书