煤质脱硫活性炭

萍  乡  市  金  达  莱  化  工  填  料  有  限  公  司

地    址：江西省萍乡市安源新区工业园    电  话：13879976485

邮政编码：337000                        传  真：0799-6664185

网    址：http://www.jdalchem.com       联系人：胡建凌

企业简介

江西省萍乡市金达莱化工填料有限公司是以生产各种化工填料骨干企业。公司可生产各种类型的工业瓷球，陶瓷、塑料、金属三种材质的鲍尔环等散堆填料及规整波纹填料，蜂窝陶瓷以及活性氧化铝，分子筛，活性炭，硅胶，瓷砂滤料、陶瓷滤料、微孔陶瓷过滤砖、管等环保过滤材料，催化剂，陶瓷托辊，化工塔内件、干吸塔全瓷球拱、轻瓷填料等。同时聘请了浙江大学、北京化工大学、武汉大学、兰州化工机械研究院等大专院校高工为我公司常年顾问，为公司的产品质量及新产品开发提供强有力的后盾。面对激烈的市场竞争，公司已通通过九千质量认证ISO9001—2008，为满足服务于各个行业的企业，生产的系列化工填料产品销往全国各地的化肥、煤化工、炼油、精细化工、电力、制药、环保、冶炼、石化、焦化等厂家，使用效果良好。公司产品经过国家级测试中心湖南陶瓷检测站、工业陶瓷国家监测中心,江西省工业陶瓷质量监督检测站监测，质量符合国家标准，具有优良的理化性能，畅销全国各省市，自治区。多年来，由于我们坚持质量、信誉第一的宗旨，使产品在各地用户中取得了较高的评价。产品各项性能优良，是石油化工、化肥、煤化工、冶金、轻工、石化、环保等工业设施及装置理想材料及高效能的塔填料。 我公司能生产用户需要的特殊规格或特殊要求的产品，也可按用户图纸生产，精心为用户设计。

面向二十一世纪，公司将继续奉行“质量第一，用户至上”的宗旨，与各界朋友精诚合作，共同创造美好的未来。

-1-

煤质脱硫活性炭

简介

我公司生产的脱硫用煤质活性炭主要为选用褐煤为原料，采用最佳工艺条件和最先进的检测手段，经斯列普炉活化而成。该产品具有极其发达的微孔结构，比表面积大，吸附能力强，吸附速度快，杂质含量低，化学稳定性好等特点。在生产过程中，褐煤经筛选、破碎后进炭化炉，在500℃左右进行炭化，炭化料经独创的水抛光区艺提高强度后，在850-900℃下进行活化反应，活化料经球磨进一步提高强度，最后筛分至一定粒度范围，得到活性炭产品。在活化过程加入催化剂进行部分氧化，增加了活性炭表面的含氧基团（含量可达1.5mmol/g），提高了活性炭对极性物质的吸附能力。解决了活性炭强度较低易破碎、跑损，影响正常操作以及脱臭脱色效果差，操作周期短等缺陷。

煤质脱硫活性炭具有孔隙结构发达的中、微孔结构,比表面积大,吸附速度快，吸附速度快，吸附能力强,机械强度高.床层阻力小,化学稳定性能好,易再生,经久耐用等优点.

煤质脱硫活性炭可广泛用于广泛应用于纯度要求较高的气液相吸附及分离，各种有机溶剂的回收和石化行业脱硫工艺中作为催化载体。水处理及低压加氢装置和加氢裂化装置中脱除航空煤油中的有机硫、H2S等、催化裂化及重油催化裂化装置等汽油脱臭装置，以及天然气、油田气、变换气、甲醇及制氢合成气、焦炉煤气、城市煤气、液化石油气及高浓度二氧化碳气体的精脱硫净化。

物理性能：

| 项目 | 技术指标 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 黑色颗粒 | 目测 |
| 粒度，% Ø6mm | ≥95 | GB/T12496.2-1999 |
| 堆积密度， mg/l | 0.55-0.65 | GB/T12496.1-1999 |
| 比表面积， m2/g | ≥800 | HG/T3927-2007 |
| 孔容积， ml/g | 0.50-0.65 | HG/T3927-2007 |
| 硫容， mg/g | ≥600 | GB/T12496.8-1999 |
| 灰分， % | ≤10 | GB/T12496.3-1999 |
| 水分， % | ≤5 | GB/T12496.4-1999 |
| PH值 | ≥7 | GB/T12496.7-1999 |
| 强度， % | ≥97 | GB/T12496.6-1999 |

注意事项：

1、运输过程中要轻搬轻放，避免破碎造成粉尘过多。

2、其它条件与普通型活性炭相同。

# Text boxes

萍乡市金达莱化工填料有限公司产品说明书