超高分子量聚乙烯管材技术性能参数表

| 序号 | 名 称 | 技术性能 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管材名称 | 超高管材 |  |  |
| 2 | 管材材质 | PE112（分子量250±50万） |  |  |
| 3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、无毒性、连接方便牢固 |  |  |
| 4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |  |  |
| 5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | - 945g/cm3 ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa ＜3%(23℃) ≥110KJ/m2(23℃) | 见检测报告 |
| 6 | 化学特性 |  |  |  |
| 7 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm3 |  |  |
| 8 | 热膨胀系数 | 18×10-5/℃﹣ |  |  |
| 9 | 不同温度最大工作压力折减系数 | 见附件 《企业标准》 |  |  |
| 10 | 不同管材弯曲半径 | 见附件《安装技术规程》 |  |  |
| 11 | 不同管径壁厚 | Φ150×7.5mm Φ250×12mm Φ350×16mm Φ500×22mm |  |  |
| 12 | 管道单节长度 | 14米/根；12米/根 |  |  |
| 13 | 管道颜色 | 黑色 |  |  |
| 14 | 使用寿命 | 埋地50年 |  |  |
| 15 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |  |  |