| 名称 | 内衬 | 物理性能简介 | 造价（元/米） (以159管为例) | 使用寿命（与无缝钢管相比） | 安装费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超高分子量聚乙烯矿浆输送管道 |  | - 耐磨、耐腐、耐低温、不结垢、抗氧化 - 抗冲击性强 | 140元/米 | 是钢管的4-6倍 | 159*9，一米4.5公斤，安装简单 |
| 无缝钢管矿浆输送管 |  | - 耐高压、抗冲击、不耐腐蚀 | 160元/米 | 不耐磨、易氧化 | 159*8，一米30公斤安装费用是超高分子聚乙烯管的5倍 |
| 钢衬超高分子量聚乙烯矿浆输送复合管道 | 超高分子量聚乙烯 | - 耐磨、耐腐、耐低温、不结垢 - 抗冲击性强 - 耐高压 | 200元 （12米/根） | 是钢管的4-6倍 | 造价×10% |
| 钢衬陶瓷矿浆复合管道 | 陶瓷 | - 耐磨、耐腐、耐高温 - 抗机械冲击性较强 - 耐高压； - 陶瓷层厚度不均，受外力陶瓷片容易脱落。 | 450元 （3米/根） | 是钢管的5-8倍 | 造价×25% |

常用尾矿管道简介及性能对比

一、常用尾矿管道性价对比表

二、各种管道简介

1  .超高分子量聚乙烯管道及超高复合管:超高分子量聚乙烯是由乙烯、丁二烯单体在催化剂的作用下，聚合而成的平均分子量大于200万的热塑性工程塑料；超高分子量聚乙烯复合管的外层是钢管，具有较强的抗冲击性、耐高压，防止内衬管蠕变行好；内衬超高分子量聚乙烯具有优异耐磨性（其耐磨性是无缝钢管的4-6倍）、耐压、耐腐蚀、化学性能稳定、不易结垢、内壁光滑、摩擦系数小，在浆体输送过程中，压力损失小，降低了输送成本，大大提高了输送效力；超高分子量聚乙烯管具有极高的耐冲击性，在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值最高，本产品按GB1843标准，进行悬臂梁冲击实验达到无破损；超高分子量聚乙烯管耐环境应力开裂性最优，弹性模量是PE100的1.5倍以上， 抗疲劳强度>50万次；超高复合管标准长度为12米，安装方便。

超高管性能如下：

（1）、超高管的抗冲击性。 抗环境应力、开裂能力、抗刻划能力居各类塑料之首，其中抗冲击强度常温下是PE100的10倍以上，-30℃时是PE100的16倍以上；抗开裂能力是PE100的2倍左右，而且环境温度越低，抗冲击能力越强。它的这种超凡的柔韧性，使得它无需复合钢管，便可以抵御各种外力冲击、地壳变形，而且比钢管更安全、更可靠。

（2）、超高管的耐磨性是钢的4～7倍，聚乙烯、聚丙烯的10倍，是PE的2－3倍输送粉煤灰一类小颗粒浆体效果更佳。

（3）、超高管是一种饱和分子团结构，化学性能非常稳定，能耐各种腐蚀性介质和有机溶剂的侵蚀，比聚乙烯、聚丙烯、尼龙、ABS等塑料更耐腐蚀。

（4）、超高管具有不粘着性，它的化学和物理极性低于普通塑料，例如聚乙烯极性为9，超高只有1。比金属材料当然更低，所以普通粘接剂对超高不起作用。同样，结垢物质也难以附着。只要浆体流速达到2.3～4.6米/秒，结垢就难以形成。即使长期缓慢积累形成垢层，也不牢固，容易清除。而且酸洗无需加缓蚀剂，酸洗后表面光滑如初，管壁不受侵害。

（5）、超高管的理论使用寿命可达几百年，超高的老化速度和脆化速度非常缓慢，埋地使用50年，其机械性能仅降20％左右，超高管材防老化性能优于PE100，聚乙烯管道抗老性能高出PE100管材1/4左右，抗紫外线性能与PE100相同，都按国家规定添加2.5%碳黑。抗疲劳强度高于PE100约16倍以上。

（6）、超高管的摩擦系数仅为新钢管的1/6，普通聚乙烯的1/5，橡胶的1/20，聚丙烯的1/2。超高管道的流动系数“C”为160。而新钢管只有130，旧钢管则下降到95，对于灰浆输送这种恶劣工况，钢管的“C”指数只有60～80。而且超高的耐磨性和不粘性、耐腐蚀性又可使管壁始终保持光滑畅通，流通能力一般高出钢管50％以上，使传输系统长期保持低压畅通状态。

（7）、超高管的抗拉屈服强度和抗拉断裂强度较高，热变形温度高出普通塑料十几度，而冷脆温度几乎没有下限，加之100％的延伸率，所以，可在较大温度范围内，承受较大的管子应力，吸收冲击载荷和关停出现的水压波动。

（8）、超高管的焊接工艺简便、直观、效率高，焊缝强度超过管材本体，为长距离管道，特别是中、高压管道的安装提供了方便和保证。超高管无需防腐，管道质轻柔软，便于搬运铺设，允许根据地形变化改变走向。

超高管的安装费用一般仅为钢管和钢塑复合管的五分之一左右。

（9）、超高管的价格较为适中。中等直径，中、低压管道的工程总造价比无缝钢管还低，更低于复合管和合金管道，而使用寿命却高于钢管6倍以上，经济效益十分显著。

（10）、超高管也适用于原油集输管线，因原油集输管线大部分在偏远地区敷设，地况地貌复杂，气候变化大等不利条件，所以超高管其优点是质轻，安装施工方便，耐低温性强，抗老化，所以对原油集输管线敷设，其优点更为突出。

2.  陶瓷复合管是以三氧化二铝为主要原料，以稀有金属氧化物为熔剂，采用自蔓延高温合成——离心法制造（以钢管为母材、采用铝热离心工艺），由于工艺限制造成陶瓷层不致密、颗粒松散、硬度低，且微观裂纹多、质脆易碎，容易局部脱落失效，而且脱落后无法修补，致陶瓷层厚度不均匀，管道质量不稳定；陶瓷复合管抗冲击性能强，抗机械冲击数（机械能50J，点接触管体内陶瓷层生产裂纹的冲击次数）为15次；陶瓷内衬钢管的内衬陶层为刚玉陶瓷，其维氏硬度在1100HV以上，耐磨性好；离心浇注复合陶瓷管的技术决定了其不适合做弯头及大小头，普通技术条件下，复合陶瓷管只能做成直管状，要做成弯头或大小头，必须将直管分割成若干段焊接，成型后的弯头及大小头内壁不是流线型结构，妨碍物料输送；热轧钢管线度和椭圆度均较大，随着复合管加长，陶瓷层厚度要在长度方向不均匀性明显增加，复合管整体质量变差，陶瓷复合管通常长度为3米或3米以内，如需要超过3米的复合管，需用焊接加长。

3.无缝钢管：优点是抗冲击、可承高压，缺点是不耐磨、不耐腐、易被氧化、重量比超高分子聚乙烯矿浆管重得多，安装不便，安装费用高。

三、各种管道规格表：

1．陶瓷复合钢管规格

| 序号 | 钢管直径 mm | 钢管壁厚 mm | 总壁厚 mm | 理论重量 kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68 | 6 | 9 | 12.34 |
|  |  | 7 | 10.5 | 13.58 |
|  |  | 8 | 12 | 14.78 |
| 2 | 70 | 6 | 9 | 12.74 |
|  |  | 7 | 10.5 | 14.38 |
|  |  | 8 | 12 | 15.96 |
| 3 | 73 | 6 | 9 | 13.35 |
|  |  | 7 | 10.5 | 15.09 |
|  |  | 8 | 12 | 16.75 |
| 4 | 76 | 6 | 9 | 13.97 |
|  |  | 7 | 10.5 | 15.80 |
|  |  | 8 | 12 | 17.56 |
| 5 | 83 | 6 | 9 | 15.40 |
|  |  | 7 | 10.5 | 17.45 |
|  |  | 8 | 12 | 19.42 |
| 6 | 89 | 6 | 9 | 16.63 |
|  |  | 7 | 10.5 | 18.86 |
|  |  | 8 | 12 | 21.00 |
| 7 | 95 | 6 | 9 | 17.86 |
|  |  | 7 | 10.5 | 20.27 |
|  |  | 8 | 12 | 22.61 |
| 8 | 102 | 6 | 9 | 19.29 |
|  |  | 7 | 10.5 | 21.92 |
|  |  | 8 | 12 | 24.48 |
| 9 | 108 | 7 | 10 | 22.76 |
|  |  | 8 | 11.5 | 25.51 |
|  |  | 9 | 13 | 28.19 |
| 10 | 114 | 7 | 10 | 24.12 |
|  |  | 8 | 11.5 | 27.0 |
|  |  | 9 | 13 | 29.5 |
| 11 | 121 | 7 | 10 | 25.4 |
|  |  | 8 | 11.5 | 28.8 |
|  |  | 9 | 13 | 31.7 |
| 12 | 127 | 7 | 10 | 27.0 |
|  |  | 8 | 11.5 | 30.45 |
|  |  | 9 | 13 | 33.7 |
| 13 | 133 | 7 | 10 | 28.47 |
|  |  | 8 | 11.5 | 32.0 |
|  |  | 9 | 13 | 35.46 |
| 14 | 140 | 7 | 10 | 30.0 |
|  |  | 8 | 11.5 | 33.8 |
|  |  | 9 | 13 | 37.49 |
| 15 | 146 | 8 | 11 | 34.56 |
|  |  | 9 | 12.5 | 38.4 |
|  |  | 10 | 14 | 42.25 |
| 16 | 152 | 8 | 11 | 36.0 |
|  |  | 9 | 12.5 | 40.0 |
|  |  | 10 | 14 | 44.12 |
| 17 | 159 | 8 | 11 | 37.85 |
|  |  | 9 | 12.5 | 42.14 |
|  |  | 10 | 14 | 46.35 |

| 18 | 168 | 8 | 11 | 40.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 12.5 | 44.70 |
|  |  | 10 | 14 | 49.10 |
| 19 | 180 | 8 | 11 | 43.19 |
|  |  | 9 | 12.5 | 48.12 |
|  |  | 10 | 14 | 52.80 |
| 20 | 194 | 8 | 11 | 46.75 |
|  |  | 9 | 12.5 | 52.0 |
|  |  | 10 | 14 | 57.30 |
| 21 | 203 | 8 | 11 | 49.0 |
|  |  | 9 | 12.5 | 54.61 |
|  |  | 10 | 14 | 59.95 |
| 22 | 219 | 8 | 11 | 53.11 |
|  |  | 9 | 12.5 | 59.24 |
|  |  | 10 | 14 | 65.29 |
| 23 | 245 | 9 | 12 | 65.21 |
|  |  | 10 | 13.5 | 72.08 |
|  |  | 11 | 15 | 78.88 |
| 24 | 273 | 9 | 12 | 73.00 |
|  |  | 10 | 13.5 | 80.75 |
|  |  | 11 | 15 | 88.40 |
| 25 | 299 | 9 | 12 | 80.24 |
|  |  | 10 | 13.5 | 88.80 |
|  |  | 11 | 15 | 97.26 |
| 26 | 325 | 9 | 12 | 87.48 |
|  |  | 10 | 13.5 | 96.83 |
|  |  | 11 | 15 | 106.11 |
| 27 | 351 | 9 | 12 | 94.72 |
|  |  | 10 | 13.5 | 104.88 |
|  |  | 11 | 15 | 114.95 |
| 28 | 377 | 10 | 13 | 110.68 |
|  |  | 11 | 14.5 | 121.57 |
|  |  | 12 | 16 | 132.40 |
| 29 | 402 | 10 | 13 | 118.27 |
|  |  | 11 | 14.5 | 129.84 |
|  |  | 12 | 16 | 141.54 |
| 30 | 426 | 10 | 13 | 125.55 |
|  |  | 11 | 14.5 | 137.86 |
|  |  | 12 | 16 | 150.30 |
| 31 | 480 | 11 | 14 | 153.12 |
|  |  | 12 | 15.5 | 168.14 |
|  |  | 13 | 17 | 181.08 |
| 32 | 500 | 12 | 15 | 172.33 |
|  |  | 13 | 16.5 | 185.90 |
|  |  | 14 | 18 | 200.41 |
| 33 | 530 | 13 | 16 | 194.24 |
|  |  | 14 | 17.5 | 209.68 |
|  |  | 15 | 19 | 225.06 |
| 34 | 630 | 14 | 17 | 236.35 |
|  |  | 15 | 18.5 | 254.09 |
|  |  | 16 | 20 | 271.75 |

2、超高分子量管道规格：

| 超高分子量聚乙烯管规格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6MPa | 2.0Mpa |
| mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm |
| 65 |  |  |  |  | 8 | 9 |
| 96 |  |  |  |  | 9 | 10 |
| 110 |  |  |  |  | 8 | 10 |
| 130 |  |  |  | 8 | 10 | 12 |
| 159 |  |  |  | 10 | 12 | 15 |
| 168 |  |  | 8 | 10 | 13 | 16 |
| 205 |  | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| 219 |  | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 |
| 236 |  | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| 250 |  | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 |
| 273 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 25 |
| 280 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 |
| 300 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
| 315 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 |
| 325 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 |
| 350 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 |
| 377 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
| 400 | 12 | 16 | 19 | 24 | 30 | 36 |
| 415 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 |  |
| 426 | 13 | 17 | 20 | 25 | 32 |  |
| 536 | 16 | 21 | 26 | 23 |  |  |
| 560 | 16 | 22 | 27 | 33 |  |  |
| 630 | 19 | 25 | 30 | 37 |  |  |
| 652 | 20 | 26 | 32 | 38 |  |  |
| 710 | 21 | 27 | 34 |  |  |  |
| 800 | 23 | 31 | 38 |  |  |  |

3.超高分子量聚乙烯----钢制复合管规格表

| 名 称 | 钢管 |  | 超高 |  | 压 力 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规 格 |  | 规 格 |  | Mpa |  |  |
| 复 合 直 管 | 127*5 |  | 110*8 |  | 3.0 |  |  |
|  | 146*5 |  | 130*8 |  | 3.0 |  |  |
|  | 168*5 |  | 150*8 |  | 3.0 |  |  |
|  | 180*5 |  | 159*9 |  | 3.0 |  |  |
|  | 203*5 |  | 185*8 |  | 3.0 |  |  |
|  | 219*5 |  | 205*9 |  | 3.0 |  |  |
|  | 219*6 |  | 205*10 |  | 3.0 |  |  |
|  | 245*6 |  | 220*10 |  | 2.0 |  |  |
|  | 256*6 |  | 236*10 |  | 2.0 |  |  |
|  | 273*6 |  | 250*10 |  | 2.0 |  |  |
|  | 283*7 |  | 273*10 |  | 2.0 |  |  |
|  | 299*7 |  | 273*10 |  | 2.0 |  |  |
|  | 299*8 |  | 280*10 |  | 2.0 |  |  |
|  | 351*7 |  | 325*12 |  | 2.0 |  |  |
|  | 377*7 |  | 350*12 |  | 2.0 |  |  |
|  | 402*7 |  | 377*13 |  | 2.0 |  |  |
|  | 426*8 |  | 400*13 |  | 2.0 |  |  |
|  | 450*8 |  | 426*14 |  | 1.6 |  |  |
|  | 530*8 |  | 500*16 |  | 1.6 |  |  |
|  | 630*8 |  | 600*16 |  | 1.6 |  |  |

规格不全,可根据用户需求生产加工.