中低压锅炉管的相关介绍

中低压锅炉管是用于缔造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、滚水管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝管。主要用于工业锅炉及生活锅炉输送低中压流体的管道。代表材质为10、20号钢。

中低压锅炉管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拨制成的无缝钢管。

中低压无缝钢管的执行标准：最新标准：GB3087-2008。老标准;GB3087-1999.

中低压无缝钢管的理论计算公式：（外经-壁厚）*壁厚*0.02466=KG/M

以下是中低无缝钢管的常用规格型号：

| 中低压锅炉管 | 20*2 | 20# GB3087-2008 | 上海宝钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中低压锅炉管 | 25*3 | 20# GB3087-2008 | 上海宝钢 |
| 中低压锅炉管 | 27*3 | 20# GB3087-2008 | 上海宝钢 |
| 中低压锅炉管 | 32*3.5 | 20# GB3087-2008 | 天津 |
| 中低压锅炉管 | 48*3.5 | 20# GB3087-2008 | 天津 |
| 中低压锅炉管 | 76*4 | 20# GB3087-2008 | 天津 |
| 中低压锅炉管 | 89*5 | 20# GB3087-2008 | 天津 |
| 中低压锅炉管 | 95*5 | 20# GB3087-2008 | 天津 |
| 中低压锅炉管 | 108*4.5 | 20# GB3087-2008 | 包钢 |
| 中低压锅炉管 | 114*5 | 20# GB3087-2008 | 包钢 |
| 中低压锅炉管 | 121*6 | 20# GB3087-2008 | 包钢 |
| 中低压锅炉管 | 127*6 | 20# GB3087-2008 | 包钢 |
| 中低压锅炉管 | 133*6 | 20# GB3087-2008 | 包钢 |
| 中低压锅炉管 | 159*7 | 20# GB3087-2008 | 包钢 |
| 中低压锅炉管 | 219*8 | 20# GB3087-2008 | 天津大无缝 |
| 中低压锅炉管 | 273*10 | 20# GB3087-2008 | 天津大无缝 |
| 中低压锅炉管 | 325*10 | 20# GB3087-2008 | 天津大无缝 |
| 中低压锅炉管 | 426*14 | 20# GB3087-2008 | 天津大无缝 |
| 中低压锅炉管 | 480*10 | 20# GB3087-2008 | 天津大无缝 |