水泥净浆流动度试验方法

本方法适用于测定外加剂对水泥净浆的分散效果，用水泥净浆在玻璃平面上自由流淌的最大直径表示。

1 仪器

a. 水泥净浆搅拌机；

b. 截锥圆模：上口直径36mm，下口直径60mm，高度为60mm，内壁光滑无接缝的金属制品；

c. 玻璃板(400×400mm，厚5mm)；

d. 秒表；

e. 钢直尺(300mm)；

f. 刮刀；

g. 电子天平(称量100g，分度值0.1g)；

h. 电子天平(称量1000g，分度值1g)。

2 试验步骤

1 将玻璃板放置在水平位置，用湿布将玻璃板，截锥圆模，搅拌器及搅拌锅均匀擦过，使其表面湿而不带水渍。

2 将截锥圆模放在玻璃板的中央，并用湿布覆盖待用。

3 称取水泥300g，倒入搅拌锅内。

4 加入推荐掺量的外加剂及87g或105g水，搅拌3min。

5 将拌好的净浆迅速注入截锥圆模内，用刮刀刮平，将截锥圆模按垂直方面提起  ，同时开启秒表计时，任水泥净浆在玻璃板上流动，至30s，用直尺量取流淌部分互相垂直的两个方向的最大直径，取平均值作为水泥净浆流动度。

3 结果表达

1 表达净浆流动度时，需注明用水量，所用水泥的标号、名称、型号及生产厂和外加剂掺量。 2 试样数量不应少于三个，结果取平均值，误差为±5mm。