广州惠政玻璃钢有限公司

无机玻璃钢风管的返霜、返卤处理

处理菱镁制品的返霜相对来说比处理菱镁制品的返卤困难。检查引起返霜的原因主要有：配方是不是合理；充填料加入比例是不是合理；氯化镁容液体里面的氯化钠含量是不是太高；搅拌是不是均匀；养护是不是科学等等。先要确认你的菱镁制品的返霜是属于哪类霜：氧化镁霜 ，氯化钠霜，充填料引起的霜。一般情况下，你的摩尔比取得太高，氧化镁的目数太大（太细：大于等于200目），在搅拌不均的情况下就会出现氧化镁霜；如果你买到不合格的氯化镁，在氯化镁里的氯化钠含量太高时，制品就会出现氯化钠霜；你加入的充填料（如滑石粉）太多，而且目数太细，生产时又搅拌不均，这样就会出现充填料引起的返霜。你做好的产品没有经过养护，脱模了就是太阳下暴晒，那么你的产品返卤和返霜也会同时产生。

广州惠政玻璃钢有限公司

2013-4-24