一、功能用途：

WDW系列电子墙体保温材料试验机适用于墙体保温材料的力学性能测试。主要测试顶目有：网格布拉伸试验；砂浆胶结剂粘结强度的拉力试验；砂浆胶结剂粘结强度的剪切试验；砂浆试样的抗压试验；砂浆试样的抗弯试验；砂浆试样的抗折试验；砂浆胶结剂横向变形（容积性）试验等。能自动检测出材料最大力值及最大伸长量。

液晶显示电子拉力试验机是专门针对复合砂浆保温系统、聚苯板薄抹灰外墙保温系统、硬质聚氨脂发泡复合板外墙保温系统及其它外墙保温系统及屋面保温材料进行各种理化性能试验测试研制的。

二、本机适用标准：

JC/T992-2006《墙体保温用膨胀聚乙烯板胶粘剂》

JC/T993-2006《外墙外保温用膨胀聚乙烯板抹面胶浆》

JC/T547-2005《陶瓷地砖胶粘剂》

JC149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》

JC890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》

JC/T907-2002《混凝土界面处理剂》

JG158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》

JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》

JG/T229-2007《外墙外保温柔性耐水腻子》

JC/T984-2005《聚合物水泥防水砂浆》

DBJ01-38-2002《外墙外保温施工技术规程 聚合物水泥砂浆胶粘剂》

DBJ/T01-50-2002《外墙外保温施工技术规程 柔性耐水腻子》

二、技术参数：

| 试验机型号 | WDW | WDW |
| --- | --- | --- |
| 最大试验力 | 50KN | 20KN |
| 精度等级 | 1 | 1 |
| 负荷传感器 | 拉(压)传感器1只（扩展配置：可配多个传感器） |
| 有效试验宽度 | 360mm、410mm、510mm客户可根据需要选择 |
| 有限拉伸空间 | 800mm |
| 试验速度范围(mm/min) | 10-100mm/min |
| 测力精度 | ±0.05% |
| 位移测量精度 | ±1% |
| 变形测量精度 | ±1% |
| 动力系统 | 变频电机 |
| 丝杆 | 高精度梯形丝杆 |
| 夹器配置 | 1、 网格布拉伸夹具；2、砂浆粘结强度拉力夹具；3、砂浆试样压缩夹具； 4、砂浆试样抗弯夹具；5、砂浆试样压剪夹具；6、砂浆试样抗折夹具； 7、砂浆胶结剂横向变形（容积性）夹具。客户可根据需要选用。 |
| 电源 | AC220V50HZ |
| 功率(KW) | 1.5KW |

三、性能特点：

全程位移：编码器1000P/R，精解度0.001mm

高分辨率：分辨率500000

单位选择：g/Kg/N/KN/Lb

多重保护：系统具有过流,过压,欠流,欠压等保护；行程具有程控限位,极限限位,软件限位三重保护，出现紧急情况可进行紧急

制动

显示方式：宽屏液晶显示

峰值保持：在测试的整个过程中，测试项目的最大值始终随着试验的进行，在屏幕窗口上显示

控制方式：微电脑全自动控制

主机结构：门式，外型美观大方。

电子墙体保温材料试验机