苏州顶裕节能设备有限公司

本公司常用树脂简介

一、树脂简介：

1. 合成树脂按其热行为分为热塑性树脂和热固性树脂。其中，热塑性树脂有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等。热固性树脂有酚醛树脂和乙烯基树脂，环氧树脂，不饱和聚酯和聚胺酯等。

2.乙烯基树脂的主要分类：通用型双酚A型VER：如901、802、806等；高温型酚醛环氧型VER：如470、907、977等；溴化阻燃型VER：SW-905N、等；各种特种改性的VER：901P、977S…………

3.不饱和树脂的主要分类：根据结构可分为邻苯型、间苯型、对苯型、双酚A型、乙烯基酯型等；根据其性能可分为通用型、防腐型、自熄型、耐热型、低收缩型等；根据其主要用途可分为玻璃钢（FRP）用树脂与非玻璃钢用树脂两大类。

4.比较：

| 项目 | 环氧树脂 | 乙烯基酯树脂 | 不饱和聚酯树脂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工性 | 差 | 优 | 优 |
| 硬度 | 低～高 | 低～高 | 低～高 |
| 机械强度（韧性） | 优 | 良~优 | 差 |
| 电气特性 | 优 | 优 | 优 |
| 热变形温度 | ～１００℃ | ～１６５℃ | ～１５０℃ |
| 耐药性酸性 | 差 | 优 | 一般 |
| 碱性 | 一般 | 良～优 | 差 |
| 溶剂 | 一般 | 良～优 | 一般 |
| 氧化性 | 差 | 良～优 | 一般～优 |
| 耐候性 | 一般 | 一般～良 | 一般～良 |
| 固化收缩率（体积％） | ～５ | ５～９ | ７～１０ |
| 成型方法可选择性 | 差 | 优 | 一般 |

5.玻璃钢FRP，化学名称为纤维增强塑料，是复合材料领域最重要的一分支。根据树脂原料分：热塑料玻璃钢、热固性玻璃钢。目前市场上90％以上的玻璃钢属于后者。热固性玻璃钢根据热固性树脂原料不同又分为：EPR-FRP（环氧树脂玻璃钢）、UPR-FRP（不饱和聚酯树脂玻璃钢）、VER-FRP（乙烯基酯树脂玻璃钢）等。

二、公司经常使用的树脂：

- 901-P（上纬）、-806（昭和）；

- 963-P（上纬）；

- 907-P、905-2P、984-M/B、CP95（上纬）、470-300（亚什兰）。

三：几种常用树脂简介：

1.上纬（901）（高性能、标准型）

1）901（--P）为一标准型乙烯基酯树脂，具备优异的耐化性、韧性及耐疲劳性。在100ºC以下，能抵抗大部分的酸、碱及盐溶液的浸蚀。

2）901树脂适于制造化学桶槽、管件及各类制程设备，大部分FRP（玻璃钢）成型法它都适用，如缠绕成型、手糊积层成型、喷涂成型等。

3）901—P 为内含促进剂之标准型，有更佳的含浸能力及脱泡性。（预促型的）

4）901树脂已兼具高强度环氧树脂与不饱和聚酯树脂（UP）易加工性不饱和聚酯树脂的优点，但无环氧树脂之高粘度、高单价及不易加工的缺点。（环氧树脂及不饱和树脂的特性，大家可以去网上查查）

5）同等级品为（昭和R-806）

2.上纬（905-P/2P）（溴化阻燃型）

为溴化阻燃型树脂，拥有极佳的耐化性及机械特性。本身亦具备阻燃效果，当加入一定比例的耐燃膏（1602 / 1601）后效果更加。

3.上纬（907）（高温耐热型，一般情况下能耐120ºC） （977耐高温耐强酸碱型180ºC）

拥有较高的交联密度及硬度，除具备高的热变形温度外，还具备以下特性：

- 对于氧化性酸或含氯（化物）溶液，它能展现优异的抗性。

- 良好的耐溶剂性。

- 高温下，仍能保持各种机械强度及韧性。

- 907 适于各种加工方法，在铁氟龙、PVDF及超耐蚀合金之外，它优异的特性提供了另一种经济的选择。

4.上纬997-P（耐氯型）

1）997为一高耐蚀、耐热型特用树脂。具有极佳的耐酸性和耐氧化性，很好的高温机械强度，优异的耐热性，耐气相介质和蒸汽高达摄氏175度，并有良好的阻燃性能。使用于如氯碱或纸浆工业中的高温湿氯气、盐酸和盐水等场合，以及浓硫酸（VVt％>70％）、磷酸、氯化蜡和污水、费油、废渣、异丙醇及二氧化硫等领域。适用手积层，拉挤，模压等工艺。

5.上纬（963-P）

- 为一种不饱和聚酯树脂，耐酸碱性能一般，不具备耐高温、阻燃性能，一般用于TANK、SCR外加强层。

- 5.亚什兰（470-300）（耐高温耐、强酸碱型150ºC）

1）酚醛环氧乙烯基树脂，适用于高温氯化或碱液洗涤塔和储罐。

2）用于盐酸运输罐、储罐、卡车和机动有轨车衬里以及酒精-汽油溶液的储罐；推荐用于大多数商用FRP生产过程；手涂、喷射、拉挤成型和RTM的制造技术。

- 与470-36相比，较高的粘度也有助于缠绕和模压成型制造过程。

四、底涂树脂

对铁材或混凝土之耐蚀内衬而言，无论是FRP、鳞片或砂浆工程，底涂的好坏直接影响整体内衬的耐用性，使用良好的底涂树脂相当重要。

化学成分为乙烯基酯，保有乙烯基酯树脂的优异物化性；对基材接着性特强，且再涂性优良。

- 常用的有：984M、984B、CP95

- 特性及应用范围：① 984M高韧性；对铁接着力高达130kg/cm²；铁材内衬。② 984B高韧性铁接着力高达180kg/cm²；不锈钢内衬。③ CP95 对混凝土有强而牢的接着，混凝土内衬。(另，还有一种，917：高温底漆、对铁材有强而牢的接着，用于铁材内衬)

五、储存须知

1.  正确的储存方法应将其置于阴凉、通风之处，并避免阳光直射。对901树脂而言，在25ºC阴凉处，有六个月的储存寿命（自制造日算起），其他乙烯基酯则为三个月。在储存时，可每隔一段时间（约两周一次）通入一些空气进入树脂中，可延长其寿命。

2.树脂为可燃性物质，闪点约30-35ºC间，所以贮存或施工时应远离火源。

六、安全须知

本体具有刺激性，应避免直接接触皮肤或大量吸入；工作场所通风良好，人员须穿戴防护口罩及手套，并远离火源。若误入眼睛，应立即以清水冲洗至少15分钟，并找专业医师处理。

七、树脂的应用范围：

- 槽类：反应槽、电解槽、电镀槽、食品槽、中和槽。

- 塔类：洗净塔、脱气塔、冷却塔等。

- 配管：制程配管、给排水配管、净水用配管、温泉用配管、废水排放管等。

- 烟囱：排气用烟囱，包括烟囱内衬和全FRP烟囱。

- 顶盖：顶盖、通风橱、外壳、外盖等。

- 其他：格栅、梯子、栏杆、扶手等。