1.化学名称：羧甲基纤维素（CMC）
2.技术指标：
	项  目
	技 术 指  标

	
	LV-CMC
	HV-CMC

	外  观
	自由流动的白色或淡黄色粉末，不结块

	水份（%）
	≤10.0

	纯度 （%）
	≥80.0
	≥85.0

	取代度（%）
	≥0.80
	≥0.80

	PH值（25℃）
	7.0-9.0
	6.5-8.0

	粘度计600r/min读值
	≤90

	饱和盐水悬浮液滤失量/ml
	≤10.0

	淀粉或淀粉衍生物
	无
	无

	粘度计600r/min读值≥
	去离子水
	-----
	≥30

	
	40g/l盐水
	----
	≥30

	
	饱和盐水
	----
	≥30


3．主要用途
　　用于石油、天然气的钻探、掘井等工程中CMC具有以下几优点：

　　①含CMC的泥浆能使井壁形成薄而坚，渗透性低的滤饼，使失水量降低。

　　②在泥浆中加入CMC后，能使钻机得到低的初切力，使泥浆易于放出裹在里面的气体，同时把碎物很快弃于泥坑中。

　　③钻井泥浆和其它悬浮分散体一样，具有一定的存在期，加入CMC后能使它稳定而延长存在期。

　　④含有CMC的泥浆，很少受霉菌影响，因此，毋须维持很高的PH值，也不必使用防腐剂。

　　⑤含CMC作钻井泥浆洗井液处理剂，可抗各种可溶性盐类的污染。

　　⑥含CMC的泥浆，稳定性良好，即使温度在150℃以上仍能降低失水。

　　高粘度、高取代度的CMC适用于密度较小的泥浆，低粘度高取代度的CMC适用于密度大的泥浆。选用CMC应根据泥浆种类及地区、井深等不同条件来决定。
4．包装与贮运
　　产品采用涂塑的聚丙烯编织袋封装，每袋净重：25kg；

　　在贮藏与运输过程中防止日晒雨淋并防潮。

