河北格瑞特纤维素分公司

河北格瑞特纤维素分公司坐落于冀中平原河北省会石家庄附近著名鸭梨之乡-晋州市，是一家专业从事可再分散乳胶粉、纤维素醚的研发、生产、销售于一体的高新技术企业。 
    公司自成立以来就瞄准国际先进生产工艺，投入大量资金从国外引进了先进的可再分散乳胶粉和纤维素醚生产线，建立了完善的质量控制系统和检测体系（其检测方法符合国际标准ASTH）确保每一批次产品的高品质和稳定性。公司以其稳定的产品质量，获得了新老客户对格瑞特的产品一致认可和赞誉，使公司在激烈的市场竞争中脱颖而出获得较快发展。我们作为一家快速成长的公司将竭尽全力向市场提供更好的产品和服务，紧跟市场的脚步满足客户的要求。  
     公司始终坚持“客户的需求是我们追求的方向”的生产经营方针，目前公司主要生产羟丙基甲基纤维素HPMC、羟乙基纤维素HEC、羧甲基纤维素CMC、聚阴离子纤维素PAC、可再分散乳胶粉五大系列十几个规格的药用辅料和工业级产品，广泛应用于建材、陶瓷、涂料、日化、油田、农业、塑料等行业 。产品质量稳定可靠，畅销国内外市场，展现出公司良好的形象和可持续发展的美好前景。
     公司始终坚持客户至上、信誉第一的经营宗旨，以科技创新为动力，追求卓越，创一流品质。格瑞特愿与国内外客户真诚合作共创辉煌。

河北格瑞特纤维素分公司
业务员：孙丽      手机：18753121360
营销中心：北京市海淀区清河龙岗路51号

“格瑞特”可再分散乳胶粉

“格瑞特“可再分散乳胶粉是一种由特制的乳液（高分子聚合物）喷雾干燥后制成的粉体粘合剂。这种粉体在与水接触后可以很快再分散成乳液，并具有与初始乳液相同的性质，即水份蒸发后可以形成膜，这种膜具有高柔韧性、高耐候性和对各种基材的高粘结性。另外，具有憎水性的乳胶粉可以使砂浆具有很好的防水性。

产品规格:

| 指标 | MK-1610 | MK-1620 | MK-1630 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 白色粉末、可自由流动 |
| 固含量 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 灰份(1000℃) | 10±2% | 10±2% | 10±2% |
| 堆积密度g/l | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
| 平均粒径μm | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 50%水溶液粘度pas | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| Ph值 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 最低成膜温度 | 5℃ | 2℃ | 2℃ |
| 玻璃化温度（tg） | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
| 用途 | 抹面 | 粘结 | 腻子 |

可再分散性乳胶粉主要应用于：内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆外保温干混砂浆中。在砂浆中都是为了使传统的水泥砂浆的脆性、高弹性模量等弱点得到改善，赋于水泥砂浆较好的柔韧性及抗拉伸粘结强度，以抵抗和延缓水泥砂浆裂缝的产生，由于聚合物与砂浆形成互穿网络结构，在孔隙中形成连续的聚合物膜，加强了集料之间的粘结，堵塞了砂浆内的部分孔隙，所以硬化后的改性砂浆比水泥砂浆性能有很大的改善。

“格瑞特”可再分散乳胶粉在砂浆中的作用主要是以下几个方面：

1 提高砂浆的抗压强度和抗折强度。
　　2 乳胶粉的加入提高了砂浆的延伸率从而提高了砂浆的抗冲击韧性，同时也赋于砂浆良好的应力分散作用。
　　3 提高了砂浆的粘结性能。粘结机理是靠大分子在粘表面的吸附和扩散，同时胶粉有一定的渗透性，和纤维素醚一起充分浸润基层材料的表面，使基层与新抹灰的表面性能接近，从而提高了吸附性，使其性能大大增加。
　　4 降低砂浆的弹性模量，提高变形能力，减少开裂现象。
　　5 提高砂浆的耐磨性。耐磨性的提高主要是在砂浆的表面有一定数量的胶偻的存在，胶粉起粘结作用，胶粉形成的网膜结构可以穿过水泥砂浆中的孔洞、裂隙。改善了基料与水泥水化产物的粘结，从而提高了耐磨性。
　　6 赋予砂浆优良的耐碱性。
“格瑞特”可再分散乳胶粉在腻子中的作用主要是以下几个方面：

1 提高腻子的粘着力和机械性能。

2 提高腻子的内聚力 , 优异的耐性、耐碱性、耐磨性 , 增强抗折强度。

3 提升腻子的防水性、渗透性。

4 提高腻子的保水性 , 增加开放时间 , 提高和易性。

5 提高腻子的抗冲性和增强腻子耐久性。

产品包装贮藏及使用：

25公斤/袋 防潮包装  储存于阴凉干燥之场所， 开袋即用如使用有剩余时注意封口防潮。建议产品使用期限为十二个月。

“格瑞特”羟丙基甲基纤维素（HPMC）

产品介绍：
     一、化学名称：羟丙基甲基纤维素（HPMC）
      二、分子结构式：

技术规格：

1、质量标准：Q/SHD004-2007

| 指标名称 | 产品型号 |
| --- | --- |
|  | MK50 | MK60 | MK70 |
| 甲氧基含量(WT%) | 28.0－30.0 | 27.0－30.0 | 19.0－24.0 |
| 羟丙氧基含量(WT%) | 7.0－12.0 | 4.0－7.5 | 4.0－12.0 |
| 凝胶温度(℃) | 58.0－64.0 | 62.0－68.0 | 70.0－90.0 |
| 干燥失重(WT%) | ≤5.0 |
| 炽灼残渣(WT%) | ≤1.0 |
| PH值(1%溶液，25℃) | 4.0－8.0 |

2、粘度标准(2%溶液，20℃):

| NDJ-1 2%溶液20οC | B型粘度计 2%溶液20οC |
| --- | --- |
| 公称粘度(mPa.s) | 范围 | 公称粘度(mPa.s) | 范围 |
| 10000 | 9000-12000 | 9000 | 8000-10000 |
| 20000 | 18000-24000 | 18000 | 16000-20000 |
| 40000 | 36000-48000 | 30000 | 24000-36000 |
| 60000 | 54000-70000 | 35000 | 28000-42000 |
| 75000 | 68000-85000 | 40000 | 32000-48000 |
| 100000 | 90000-120000 | 50000 | 40000-60000 |
| 150000 | 130000-160000 | 60000 | 50000-70000 |
| 200000 | 160000以上 | 75000 | ≥65000 |

理化性质：

1.  外观：HPMC为白色或类白色纤维状或颗粒状粉末，无臭。

2.  性状：HPMC在无水乙醇、乙醚、丙酮中几乎不溶。在80~90℃的热水中迅速分散、溶胀，降温后迅速溶解，水溶液在常温下相当稳定，高温时能凝胶，并且此凝胶能随温度的高低与溶液互相转变。具有优良的润湿性、分散性、粘接性、增稠性、乳化性、保水性和成膜性，以及对油脂的不透性。所成膜具有优良的韧性、柔曲性和透明度，因属非离子型，可与其他的乳化剂配伍，但易盐析，溶液在PH2－12范围内稳定。
     3.视密度：0.30－0.70g/cm3，密度约1.3g/cm3。

溶解方法：
      HPMC产品直接加入到水里，会产生凝聚，接着溶解，但这样溶解很慢，并且困难。下面建议三种溶解方法，用户可根据使用情况，选择最方便的方法：
    一、热水法：由于HPMC不溶解在热水里，因而初期HPMC能够均匀的分散在热水中，随后冷却时，两种典型的方法描述如下：
    1)、在容器内放入需要量的热水，并加热到大约70℃。在慢慢搅拌下逐渐加入HPMC，开始HPMC浮在水的表面，然后逐渐形成一种淤浆，在搅拌下冷却该淤浆。
    2)、在容器内加入所需量1/3或2/3的水，并加热到70℃，按1)的方法，分散HPMC，制备热水淤浆；然后加入剩余量的冷水或冰水至热水淤浆中，搅拌之后冷却该混合物。
    二、粉末混合法：将HPMC粉末粒子与相等的或更大量的其它粉状的配料，通过干混合来充分分散，之后加水溶解，则此时HPMC可以溶解，而不凝聚。
    三、有机溶剂湿润法：将HPMC用有机溶剂，如乙醇、乙二醇或油预先分散或湿润，然后加水溶解，则此时HPMC也可以顺利地溶解。

产品用途：
     本产品广泛用于建筑施工、建材、分散性涂料、壁纸糊料，聚合助剂，除漆剂、皮革、油墨、造纸等分别用作增稠剂、粘接剂、保水剂、成膜剂、赋形剂等。如在建材上用作粘合剂、增稠剂和保水剂，在涂料工业上用作成膜剂和增稠剂，另外在石油钻探和日用化工等领域应用也较为广泛。

产品包装贮藏及使用：
       25公斤/袋 防潮包装  储存于阴凉干燥之场所， 开袋即用如使用有剩余时注意封口防潮。建议产品使用期限为十二个月。