苏州顶裕节能设备有限公司

FRP积层所用到的试剂简介

一：硬化剂、促进剂、加速剂

- 常用的硬化剂（固化剂）为 V388，与其配合使用的有促进剂（1305）及加速剂（DMA）。

- 硬化剂为一种无色透明的液体，有刺激性气味的有毒气体，与水的比重为1.12；（具体的化学成分，自己可去网上查看）。

- 硬化剂为公司使用药剂中的主剂，一般情况下，预促型树脂的调配只需要加入硬化剂；未预促型树脂则需加入促进剂和硬化剂，必要时还需添加DMA。

- 三种药剂添加的步骤及注意事项：必须分别加入，且每加入一种时，都必须充分与树脂搅拌均匀后，才可加入第二种。添加顺序务必遵照：加速剂→促进剂→硬化剂 之顺序。

- 硬化剂与促进剂有一最适比3：1到10：1间，若比例不在这范围，则可能会硬化不完全或低度硬化（即我们常说的假性硬化）。

- 硬化剂为一种潜在性爆炸物，必须远离火源及避免阳光直射。贮存地点宜阴凉、通风，但决不可与促进剂放在一起，因二者单独混合会引起激烈的爆炸！

二：不慎接触到人体后的一些急救措施

- 接触皮肤：立即用清水不断冲洗皮肤，至少15分钟，同时取下被污染的衣物或鞋子，随后立即就医。

- 误入眼睛：立即用清水不断冲洗眼睛，至少15分钟；冲洗时，请将眼睑撑开，确保用水冲洗整个眼部及眼睑的表层部分，随后立即就医。

- 误吞入：不要采取催吐方式，立即与医院联系。进行医治；如受害人尚有意识并神志清醒，给他一杯水；对于无意识痉挛的病人，不得通过口部输入任何物品；如发生呕吐应向左侧卧，降低呼吸危险。