金刚石洛氏压头

产品名称:金钢石洛氏压头   型号:HRC

本产品是将一粒规定重量的优质的天然金刚石，研磨成有一定技术要求的标准几何形状，有洛氏、维氏及标准型号。它用于计量部门的标准硬度计和对材料硬度的鉴定。

硬度计金钢石洛氏压头是将一颗规定重量的优质金刚石，镶焊在金属基体内，研磨成具有一定技术要求的圆锥几何形状，再经机械加工而成，是硬度计的关键部件，品种有金刚石洛氏压头、维氏压头、显微压头、克努普压头、肖氏压头、超声波压头、高温压头及金刚石触针等。 
        金刚石洛氏压头技术规格： 
        型号：HRC-3 
     总长：25MM 
     角度：a＝120° R=0.2mm 
     示值：HRC 高：0 中：0 低：0 
     柄体：ф6.36×10 ф8×15（台阶）（大概值） 
     
         硬度计金钢石压头分类: 
      　1、标准压头按照国家检定规程规定的，用于检定标准硬度块的压头； 
    　　2、工作压头按照国家检定规程规定的，用于测定试件或试样硬度值的压头； 
    　　3、硬度合金球压头以碳化钨为主要成分，具有一定直径的球形压头； 
    　　4、球压头由规定直径的钢球和压头体组成的压头； 
    　　5、布氏硬度计压头直径为10、5、25、1mm 的钢球或硬质合金球压头; 
    　　6、洛氏硬度计圆锥压头圆锥角为120度 ，顶端球面半径为0.2mm 的金刚石圆锥压头。（适用于A、C、D 和N 标尺）； 
    　　7、洛氏硬度计球压头直径为1.588mm（适用于B、F、G 和J 标尺）、3.175mm（适用于E、H 和K 标尺）、6.35mm（适用于L 和M 标尺）、12.7mm（适用于R 标尺）的钢球压头； 
    　　8、维氏硬度计棱锥压头两相对面夹角为136度 的金刚石或工业宝石等，制成的正四棱锥压头； 
    　　9、努氏硬度棱锥压头相对棱夹角分别为172度30分和130度 的金刚石四棱锥压头； 
    　　10、横刃棱锥压头两相对面的交线； 
    　　11、肖氏硬度计压头（shore hardness indenter） 对称冲头。顶端球面半径为1.0mm 的金刚石压头； 
    　　12、压针邵氏、韦氏、巴氏、国际橡胶等硬度计的压头。 
    　　13、邵氏A硬度计 压针圆锥角为35度的截头圆锥体，其顶端平面直径为0.79mm ； 
    　　14、邵氏D硬度计压针圆锥角为30度，顶端球面半径为0.1mm 的圆锥压针； 
    　　15、韦氏硬度计压针圆锥角为60度的截头圆锥体，其顶端平面直径为0.4mm 。该压针适用于铝及铝合金。顶端平面直径为0.4mm 的圆柱体压针，该压针适用于软钢及硬铝； 
    　　16、巴氏硬度计压针圆锥角为26度的截头圆锥体，其顶端平面直径为0.157mm 的压针； 
    　　17、微型橡胶国际硬度压针直径为0.395mm 的钢球压针； 
    　　18、冲头在肖氏和里氏等硬度计中，用来冲击试件的部件； 
    　　19、里氏硬度计冲头又称冲击体，由碳化钨和金刚石制成。除E 型冲头由金刚石制成，其他形式均由碳化钨制成。有D、DC、D+15 、G、E、C 型六种，G 型球直设为5mm，其他型式球头直径为3mm。

金刚石维氏压头

产品名称:金刚石维氏压头    型号:HV

本产品是将一粒规定重量的优质天然金刚石，镶焊在金属基体内，研磨成有一定技术要求的园锥体几何形状的维氏压头。广泛用于计量部门的标准硬度计，进行硬度块的定度和对工作硬度计的鉴定。由于硬度计的型号、结构、用途等都不完全相同，所以在选择时，应根据所用硬度计的主轴结构，特别注意各型号压头的外形尺寸，以便配套使用。显微及维氏硬度计用:
HMV及HV压头:头部为136度四角锥; 
HK压头:头部为172度四角锥.
名称：金刚石维氏压头     型号：HV-2  总长：25MM
示值：136°±15′       横刃：≤1μm
柄体：ф6×10   ф10×15（台阶）（大概值）
附：各产品“示值”有微小不同。

名称：金刚石维氏压头     型号：HV-6  总长：13MM
示值：136°±15′       横刃：≤1μm
柄体：ф3×7   ф6×6（台阶）（大概值）
附：各产品“示值”有微小不同。

钢珠压头

产品名称:钢球压头   型号:HRB

1、φ1.588    （1/16〞）

2、φ2.5

3、φ3.175    （1/8〞）

4、φ5

5、φ6.35     （1/4〞）

6、φ10

7、φ12.7     （1/2〞）

洛氏硬度计所用洛氏压头由球头直径分为1.588mm(1/16"）、3.125mm(1/8"）、6.25mm(1/4")、12.5mm(1/2")4种压头。

根据不同的洛氏标尺选用不同的压头请参看下表硬度计标尺，压头，试验力

| 硬度标尺 | 压头mm（in） | 初试验力N(kgf) | 总试验力N（kgf） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 金刚石圆锥型压头 | 98（10） | 588（60） |
| B | 钢球压头φ1.5875（1/16） |  | 980（100） |
| C | 金刚石圆锥型压头 |  | 1471（150） |
| D | 金刚石圆锥型压头 |  | 980（100） |
| E | 钢球压头φ3.175（1/ 8） |  | 980（100） |
| F | 钢球压头φ1.5875（1/16） |  | 588（60） |
| G | 钢球压头φ1.5875（1/16） |  | 1471（150） |
| H | 钢球压头φ3.175（1/ 8） |  | 588（60） |
| K | 钢球压头φ3.175（1/ 8） |  | 1471（150） |
| L | 钢球压头φ6.35（1/ 4） |  | 588（60） |
| M | 钢球压头φ6.35（1/ 4） |  | 980（100） |
| P | 钢球压头φ6.35（1/ 4） |  | 1471（150） |
| R | 钢球压头φ12.7（1/ 2） |  | 588（60） |
| S | 钢球压头φ12.7（1/ 2） |  | 980（100） |
| V | 钢球压头φ12.7（1/ 2） |  | 1471（150） |

产品名称:标准硬度块    型号:HRC/HRB/HRA/HSD/HRF

标准硬度块

产品名称 规 格 产品名称 规 格 标 准 洛 氏 硬度块 55-66HRC 标 准 表面洛氏 硬 度 块 88-92HR15N 40-50HRC 74-82HR30N 25-35HRC 45-55HR30N 20-25HRC 45-55HR45N 70-85HRA 85-91HR15T 60-70HRA 70-80HR30T 86-95HRB 54-72HBS5/750 60-70HRB 锤击布氏条 150-250HBS5/750 50-60HRB 标 准 肖 氏 硬度块 91-99HSD 70-90HRF 56-64HSD 90-100HRF 26-34HSD 标 准 布 氏 硬度块 150-250HBS10/3000 标 准 维 氏 硬度块 650-750HV5 150-250HBS5/750 650-750HV10 150-250HBS2.5/187.5 400-500HV5 500-600HBW10/3000 400-500HV10 500-600HBW5/750 400-500HV30 500-600HBW2.5/187.5 150-250HV5 75-125HBS10/1000 标 准 努普（氏） 硬 度 块 800-900HK1 75-125HBS5/250 800-900HK0.5 75-125HBS2.5/62.5 800-900HK0.2 标 准 显 微 硬度块 700-800HV1 400-500HK0.2 700-800HV0.5 400-500HK0.1 700-800HV0.2 200-300HK0.1 400-500HV0.2 200-300HK0.05 400-500HV0.1 标 准 里 氏 硬度块 750-850HLD 200-300HV0.1 590-670HLD 200-300HV0.05 490-570HLD