产品名称：洛氏硬度计 型号：HR-150A

HR-150A型洛氏硬度计应用范围：测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；应用范围广，适用于淬火、调质等热处理的洛氏硬度测量；曲面测量稳定可靠。

HR-150A型洛氏硬度计简介：

手动洛氏硬度计，精确、可靠、耐用，测试效率高；

表盘直接读数，HRA 、HRB、 HRC标尺；

可选配洛氏的其它标尺；

精密油压缓冲器，加载速度可调；

机械手动测试过程，无需电气控制；

广泛适用于生产现场中的品质监控，工作环境适应性强；

精度符合GB/T230.2 ISO 6508-2 和美国ASTM E18。

HR-150A型洛氏硬度计主要技术规格：

1.测量范围：20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC

2.试 验 力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）

3.试样允许最大高度：170毫米

4.压头中心至机壁距离：135毫米

5.硬度分辨率：0.5HR

6.外形尺寸：466 x 238 x 630毫米

7.重      量：约65千克

主要附件：

大平试台：1个     金刚石圆锥压头： 1只

小平试台：1个     1/16”钢球压头：1只

V形试台： 1个      标准洛氏硬度块： 5块

产品名称：电动洛氏硬度计  产品型号: 502MRA

502MRA型电动洛氏硬度计采用电动自动加荷技术，消除了人为操作误差，具有性能稳定，示值精度高，操作方便等特点。电动洛氏硬度计502MRA适用于硬质合金、淬火钢、退火钢、碳钢、合金钢、铸铁、有色金属、塑料等材料的洛氏硬度检测。可广泛用于计量,机械制造,冶金,建材,科研与生产等行业和场所。

規  範:

測量範圍:20-95HRA,20-100HRB,20-70HRC；

總式驗力:60,100,150(588,980,1471N)kg；

初試驗力:10kg(98.07N)；

保荷時間:0-60S可；

允許最大工件高度:190mm；

壓頭中心至機壁距離:170mm;

硬度讀數方式:錶盤式；

加卸载方式:自动加卸载；

機械尺寸:530*240*700mm(長*寬*高);

重約50kg.

標準附件:

1.鑽石頂針                     1只

2.硬质合金球压头               1只

3.大平,中平,V型試台            共3只

4.標準洛氏硬度塊             　3塊

5.使用說明書                   1本

6.防塵塑料袋                　 1只

产品名称：数显洛氏硬度计  产品型号：HRS-150

HRS-150型数显洛氏硬度计是机电一体化的硬度测试仪器。该硬度计外观新颖，采用微机控制，硬度值以数字直接显示。升降螺杆与旋轮间自动反馈锁合，外接打印机，除试台升降外，完全实现了自动化，消除了操作和读数误差。
该数显洛氏硬度计适用于黑色金属、有色金属和非金属材料的硬度测定。

主要技术参数:

1.初试验力:98N;

2.总试验力:588，980N,1471N;

3.总试验力保持时间:1-30S;

4.硬度读数方式:数显;

5.电源电压:AC220V/50HZ;

6.试件允许最大高度:170mm;

7.压头中心到机身距离:165mm;

8.硬度计外形尺寸:490×212×750 mm;

9.硬度计重量:85kg;

10.硬度值范围HRA:20～88,HRB:20～100,HRC:20～70;

产品名称：三丰洛氏硬度计  产品型号：AR-20

日本三丰洛氏硬度计

一、AR-10 AR-20特点：

1.经济型洛氏硬度测量仪

2.提供钻石是压头和直径1/16"的钢球压头

3.指示刻度盘能自动调零，手轮抬高,允许表盘预先测量载荷

二、ARK-600 ATK-600特点：

1、钻石压头和直径1/16"的钢压头是作为标准配备提供的

2、ARK-600是用来测量洛氏硬度的,ATK-600能够测量洛氏和洛氏表面硬度标准。

3、大型液晶显示屏显示硬度测量结果

4、通过手轮方便地选择测量负载

技术参数：

| 型号 | AR-10 | AR-20 | ARK-600 | ATK-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测量力 | 98.07N(10kgf) | 98.07N(10kgf) 29.42N3(kgf) |
| 测量力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf),1471N(150kgf) | 588.4N(60kgf),980.7N(100kgf) 1471N(150kgf),147.1N(15kgf) 294.2(30kgf),441.3N(45kgf) |
| 最小读取值 | 0.5HR | 0.1HR |
| 测量力设定 | 通过重力转换 | 通过刻度盘 | 通过刻度盘 | 通过刻度盘 |
| 加载控制 | 自动 |
| 测量台 | 平面测量台 |
| 最大样品高度 | 165mm | 140mm |
| 最大样品厚度 | 115mm | 122mm |
| 电源提供 | 100/120/220/240V AC,50/60Hz |
| 尺寸 | 215*455*682mm | 210*486*680mm |
| 重量 | 36kg | 40kg | 40 | 42kg |

产品名称：显微硬度计  产品型号：HV-1000

详情：HV-1000型显微硬度计是采用精密机械技术和光电技术的新型显微维氏和努氏硬度测试仪器。
        该显微硬度计外观新颖，采用微机控制，通过软健能调节测量光源强弱，并能预置试验力保持时间，以LED显示。该机采用独特的压痕测量转换和测微目镜一次测量读数机构。使用方便，测量精度高。
       显微硬度计还可根据用户特殊要求配制摄影装置，能对所测压痕和材料金相组织进行拍摄。知用于测定微小、薄形试件、表面渗镀层等试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷。玛瑙、宝石等脆性材料的显微硬度，是科研机构、工厂及质监部门进行材料研究和检测的理想硬度测试仪器。

HV-1000显微硬度计規範:

1.試驗力(0.098,0.245,0.49,0.98,1.96,2.94,4.90,9.80)N(10-1000) gf

2.加荷控制:自動(加荷,保荷,卸荷);

3.顯微鏡倍率:測量用40x,觀察用10x;

4.最小測量單位:0.025um;

5.硬度值:硬度轉換;

6.試件最大高度:約80mm;

7.微動載物台:尺寸：100*100mm,XY各方向25mm;

8.機器尺寸:300*450*530;

9.機器重量:25kg;

10.電源:AC220V±5%,50~60Hz;

標準配件:

測微目鏡,物鏡(40X,10X),顯微維氏壓頭,X-Y試台,平口鉗,圓柱試台,薄型零件試台,硬度塊(2塊),電源線,保險絲(備用),專用燈泡(備用),水平儀,水平調節螺釘,防塵罩

产品名称：显微维氏硬度计    型号：HVS-1000

大屏带打印维氏硬度计主要特点：
1. 操作简单，直接输入压痕对角线长度,仪器自动计算及显示硬度值。
2.强大的硬度自动换算功能，可以选择（HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30N、HR45N、HB)等七种硬度标尺，避免查表的麻烦。
3.加大液晶屏显示，数据显示更清楚明白。
4.人性化、菜单式操作面板，设置快捷方便。
5.智能休眠功能，延长光学、电子元件使用年限。
6.国内首创加长焦距物镜，方便聚焦，可有效保护物镜不被工件碰伤。
大屏带打印维氏硬度计应用范围：
a.	黑色金属、有色金属、表面涂层、层压金属、IC薄片；
b.	陶瓷、玻璃、玛瑙、宝石、薄塑料、金属薄片等；
c.	电镀层、热处理、碳化层、脱碳层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。技术参数：
维氏标尺	HV0.01、HV0.025、HV0.05、HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1
试验力　	10  25    50   100 200 300   500  1000（gf）
	0.098 0.245 0.49  0.98   1.96   2.94   4.9   9.8（N）
物镜	10×（观察）   40×（测量）
试验力选择通过试验力变换手轮选择，仪器自动识别。
测试模式	HV / HK
分辨率	   ０.２５ｕｍ
加载控制	自动（加载/保荷/卸载）
保荷时间	5～60S
硬度值	人工测量，仪器自动计算，显示结果。
XY平台	尺寸：  100×100mm
行程：     25×25mm
试件最大高度	80mm
光源	   DC6V15W光源亮度连续可调
电源	   AC220V / 50Hz
内置打印机  打印硬度值平均值
外形尺寸	300×450×530(mm)
重量	   25Kg
五金螺丝硬度计紧固件硬度计金属铜片/铁片/铝片硬度计金属薄片/片状材料硬度计
标准配置：
●主机●测微目镜●物镜（40X, 10X）●显微维氏压头●X-Y试台●平口钳●圆柱试台
●薄型零件试台●硬度块●电源线●保险丝（备用）●水平仪●水平调节螺钉●防尘罩
可选附件：
●克努普氏压头
●硬度块

产品名称：数显显微维氏硬度计    型号：401MVD

数显显微维氏401MVD技术参数

1、基本参数

硬度标尺： HV、HK

实验力： 10、25、50、100、200、300、500、1000gf

执行标准：符合EN-ISO06507、ASTM  E384&E92和JIS标准

加卸载方式：自动加卸载

转塔：手动转塔

测微目镜：10X

物镜放大倍数： 10X、40X

总放大倍数：100X（观察）  400X（测量）

光通道：双通道/CCD

硬度值分辨率：0.1个维氏单位

数据输出：内置打印机、RS232接口

硬度转换：布氏、洛氏、表面洛氏

试样最大高度： 90毫米

中心至机壁距离：120毫米

XY试台尺寸：100 X 100mm

XY试台移动距离：25X25mm

XY试台最小位移值：0.01mm

外形尺寸：530 x290 x490毫米

重量：约40千克

电源：220V  2A  50-60Hz

2、主要附件

ＸＹ试台                       1只

薄片夹持台                     1只

平口夹持台                     1只

细丝夹持台                     1只

水平仪                         1只

10×测微目镜                    1只

显微维氏硬度块                 1套(高、中各一块)

产品名称：微小维氏硬度试验机    型号：HM-211

特点:负载装置中采用了最先进的电磁力电机,从而可以自由选择试验力范围(测力范围广泛,从0.4903mN(0.05gf)-19810Mn(2kgf) 。此外，还可以自由设置负载时间和负载停留时间。这样维氏硬度测量中对于压痕尺寸的绝对控制的要求就可以完全得到满足。HM-200系列总能根据试样的村料和形状提供最合适的试验力。

。除了进行维氏硬度测量外，还可以对陶瓷进行断裂韧度测量（IF测试：JIS R 1607-1995）。

。所使用的物镜可在自身和试样表面之间保持合适的观测距离。从而大幅度降低在聚焦操作中试样和物镜之间碰撞的可能性。（如：1.1mm x 50X目镜）

。可以通过操作照明装置中的可变孔径光阑来获得目镜放大倍数的最佳对比度。这样就可以清楚地看到压痕，从而减少变动，降低测量对角线长度时的错误率。

性能参数：

| 型号 | HM-211 |  |
| --- | --- | --- |
| 测量力范围 | 10,20,30,50,100,200,300,500, 1000,2000gf可切换 |  |
| 复合控制 | 自动控制 |
| 控制装置 | 触摸屏型 |
| 压头/物镜转换 | 电动或手动 |
| 载物台 | 面积100*100mm，移动范围25*25mm，最小刻划1μm |
| 长距离对物镜 | 10X(视野5.6mm)、50X(视野1.1mm) |  |

技数参数：

试验力范围：

98．07 mN -980.7 mN (9.807mN增量)

980．7 mN -9807mN (98.07 mN增量)

试验力产生:  电磁力

负载控制:    自动(负载、保压、卸载)

负载时间：   1-999秒（1秒增量）

XY工作台

工作台尺寸：100 X 100mm

行程：      25 X 25mm,带有微分头

分辨率：　　0.001 mm

最大试样高度:   133 mm

最大试样深度：160 mm(从压头轴心开始)

压头/物镜旋转盘: 电动或手动

压头安装:      2个

目镜安装:      4个

光路:          双路(测量/曝光)

分辨率:        0.01μm

数据输出:      RS-232C,Digimatic 编码(SPC)和井口

电源:          100/120/220/240V AC,50/60HZ

尺寸(W*D*H):   400 * 640 * 600 mm

重量:    43KG

产品名称：布氏硬度计    型号：HB-3000

HB-3000型布氏硬度计简介

布氏硬度试验是所有硬度试验中压痕最大的一种试验法，它能反映出材料的综合性能，不受试样组织显微偏析及成分不均匀的影响，所以它是一种精度较高的硬度试验法
荣获试验机行业国家最高质量奖——国优银质奖；
构造坚固、刚性好、精确、可靠、耐用，测试效率高；
采用机械式换向开关；具有测试精度高，测量范围宽等特点；
高精度读数显微镜测量系统；
广泛适用于生产现场中的品质监控，工作环境适应性强；
精度符合GB/T231.2，ISO 6506-2，美国ASTM E10。

应用范围
测定黑色金属、有色金属及轴承合金材料的布氏硬度；
应用范围广，适合于平行平面的精密测量，而且曲面测量稳定可靠。
 HB-3000型布氏硬度计主要技术参数
测量范围：8-450HBS,8-650HBW
试 验 力：1838.8、2451.8、7355.3、9807、29421牛顿
                （187.5、250、750、1000、3000公斤力） 
试样允许最大高度：230毫米
压头中心至机壁距离：120毫米
电     源：交流380/220伏
外形尺寸：700 x 268 x 842毫米
重     量：约210千克

主要附件
大平试台：1个      钢球压头：Φ2.5、Φ5、Φ10毫米   各1只
小平试台：1个      标准布氏硬度块：2块
V 型试台：1个      20倍读数显微镜：1只

产品名称：布洛维硬度计    型号：HBRV-187.5

HBRV-187.5型布洛维硬度计特性:

构造坚固、刚性好、精确、可靠、耐用、测试效率高；
40倍读数显微镜测量系统，精度高；
洛氏硬度标尺光学荧屏直接读数；
精度符合GB/T230.2,GB/T231.2,ISO6508-2,ISO6507-2,ISO6506-2和美国ASTM E18,ASTM E10,ASTM E92。

应用范围
测定黑色金属、有色金属及硬质合金的布氏、维氏、洛氏硬度；
应用范围广，适合于平行平面的精密测量，而且曲面测量稳定可靠。

HBRV-187.5型布洛维硬度计主要技术规格

测量范围：4-450HBS，20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC，200-1000HV

试验力：294.2、306.5、588.4、612.9、980.7、1471、1839牛顿

(30、31.25、60、62.5、100、150、187.5公斤力）

试样允许最大高度：200毫米

压头中心至机壁距离：160毫米

电源：交流220伏

外形尺寸：480 x 250 x 760毫米

重量：约120千克

HBRV-187.5型布洛维硬度计主要附件

大平试台：1个

小平试台：1个

V形试台：1个

金钢石圆锥压头：1只

金刚石角锥压头：1只

钢球压头：Φ1.588，Φ2.5，Φ5毫米   各1只

标准布氏硬度块：1块

标准洛氏硬度块：5块

标准维氏硬度块：1块

40倍读数显微镜：1只

产品名称：里氏硬度计    型号：EPX300

EPX300便携式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理，可以方便快捷地对多种金属材料进行测量，即刻显示硬度测量值的同时，可以在不同硬度制式间自由转换，性能稳定，价格实惠。是昊泰仪器力推的一款超值性价比的实用型硬度计。

EPX300里氏硬度计体积小、重量轻，便于携带，非常适合对大型试件的测试、户外测试等应用。该里氏硬度计可进行向上、向下、水平、斜向等不同方向的硬度测试。
二、技术参数：
• 示值误差：±6HLD

• 示值重复性：±6HLD 
• 测量范围： 170～960HLD 
• 测量方向：任意方向 
• 可换算硬度制：HRC、HRB、HB、HV、HSD及         
   强度。 
• LED显示：高亮度LED背光大屏幕液晶显示
•供电电压：4.5V(3个七号干电池)

• 打印方式：微型热敏打印机 
• 上下限设置范围：同测量范围 
•• 外形尺寸：150mm×80mm×30mm(主机部分) 
• 重量：200克。

•工程塑料防潮防震箱

三、适用材料：
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢
四、工作条件：
 使用环境：温度： 0℃～+40℃ 湿度：20%～ 85% 
• 储存环境：温度：-30℃～+80℃ 湿度：5%～95% 
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。

产品名称：韦氏硬度计    型号：W-20

W-20系列韦氏硬度计 （钳式硬度计）是一种轻便的，可以现场快速测试铝合金硬度的仪器。测试迅速，简便，一卡即可，硬度值直接读出，符合中国有色标准YS/T420和美国标准ASTM B647，是标准YS/T420推荐的两种仪器之一。  
W-20系列韦氏硬度计适于测试铝合金型材、管材和板材，特别适于在生产现场、销售现场或施工现场对产品硬度进行快速、非破坏性的合格检查。  
W-20系列韦氏硬度计有三种型号，分别是W-20（通用型）、W-20a（厚材型）和W-20b（细管型）。  
主要特点:1.体积小，重量轻，可单手操作，便于携带。2.  能测量多种外形。  
3.操作简单，操作技能对读数无影响。  
用    途  
*  确定工件有无热处理，检查热处理效果，判定材料力学性能是否合格。  
*  确定工件是否为不适当的合金加工而成，判定材料合金成分是否合格。  
*  测试不便送到实验室的过长、过重工件或装配件。  
*  用于生产检验、验收检验和质量监督检验。  
技术参数:1.量    程：0-20HW  2.精    度：0.5HW  3.重    量：0.5kg  
试样尺寸：厚    度：0.4mm-6mm  （W-20型）     0.4mm-13mm    （W-20a型）  
          管材内径：Ø10mm以上      （W-20型、W-20a型）  
          管材内径：Ø6mm以上        （W-20b型）  
硬度块:仪器使用的标准硬度块都经过国家技术监督部门的检测,附有检定报告。  
韦氏硬度值可通过查表换算成常用的维氏（HV）、洛氏（HRF、HRE）硬度值或抗拉强度（σb）值。  
标准配置  
主机            1台  
标准硬度块      1块  
备用压针        1支  
校正扳手        1个  
小螺丝刀        1个  
仪器箱          1个  
可选附件  
标准硬度块      （6061铝合金 附检定报告）

产品名称：磁力洛氏硬度计    型号：PHR-100

PHR-100利用磁力吸盘将硬度计固定在钢铁工件表面，无需支撑，无需取样，不用移动工件，只要单侧接触即可完成测试。与台式机相同的试验原理和精度，符合标准GB/T230、ISO6508和ASTM E110，经中国计量院检测，误差不大于1.5HR。测试快速，简便，无损。如千分尺一样的鼓轮读数机构，读数方便，重复性好，精度高。 配有带灯放大镜，保证在车间较暗处使用时读数方便。可测试平面工件及曲率从Φ50mm到无穷大的曲面工件。

磁力洛氏硬度计PHR-10用于现场精确测试钢板、钢管、轴类、模具、大锻件及各种大中型热处理零件、表面淬火及组装设备上的零件，特别适于测试焊缝和热影响区的硬度，用于生产检验和验收检验，可代替精度不高的里氏硬度计。还有可溯源的标准硬度块。 经标准洛氏硬度计检验合格的压头。 用于校验试验力的测力仪可溯源到国家副基准。磁力洛氏硬度计PHR-10测试快速，方便，稳定性好，重复性好，精度高，只要工件尺寸合适，应优先选用磁力式硬度计。

技术参数:

初 试 验 力：    10kg

总 试 验 力：    60kg，100kg，150kg

压       头：    120°金刚石圆锥,1.588mm硬质合金球

示 值 误 差：    符合GB/T230、ISO6508

重复性误差 ：    符合GB/T230、ISO6508

分   辨   率 ：  0.5HR

最大磁吸力 ：    370kg

工 件 尺 寸：    平面工件面积≥60mm×180mm 曲面工件 曲率≥Φ50mm

应 用 范 围：    HRA、HRB、HRC等15个标尺全部金属，包括钢铁（直接测试），包括铜、铝、镍、钛、硬质合金等（取样测试）

标准配置

1.120°金刚石压头，2.1.588mm硬质合金球压头，3.洛氏硬度块共3块，4.V型曲面砧座，5.平砧座，6.放大镜，7.仪器箱

可选附件

1.120°金刚石压头，2.1.588mm、3.175mm硬质合金球压头，4.6.35mm、12.7mm钢球压头，5.洛氏硬度块（HRA、HRB、HRC高、HRC中、HRC低），6.带灯放大镜

产品名称：得乐硬度计    型号：GS-701N

日本得乐橡胶硬度计(TECLOCK橡胶硬度计)

| 硬度 | 型号 | 方式 | 用途 | 测定子形状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | GS-719N | 标准型 | 最受欢迎的，主要用来测量一般硬质的橡胶． | 前端直径为0.79，35°高2.50mm |
|  | GS-719G | 置针型 |  |  |
|  | GSD-719H | 数显型 |  |  |
|  | GS-719L | 脚长型 |  |  |
|  | GSD-719L | 数显型 |  |  |
|  | GS-709N | 标准型 |  |  |
|  | GS-709G | 置针型 |  |  |
| D | GS-720N | 标准型 | 用于硬质 | 先端R0.1,35°高2.50 |
|  | GS-720G | 置业型 |  |  |
|  | GS-720H | 深孔型 |  |  |
|  | GSD-720H | 数显型 |  |  |
|  | GS-720L | 脚长型 |  |  |
|  | GSD-702L | 脚长型 |  |  |
|  | GS-702N | 标准型 |  |  |
|  | GS-702G | 置针型 |  |  |
| E | GS-721N | 标准型 | 用于较软质 | 半径2.50mm 半球形 高2.50 |
|  | GS-721G | 置针型 |  |  |
|  | GSD-721 | 数显型 |  |  |
| SRIS | GS-701N | 标准型 | 直径5.08用于软质 | 半径2.54mm 半球形 高2.54 |
|  | GS-701G | 置针型 |  |  |
|  | GSD-701 | 数显型 |  |  |
| (旧)A | GS-706N | 标准型 | 普通型 | 前端直径为0.79，35° 半径2.50mm 半球形 高2.50 |
|  | GS-706G | 置针型 |  |  |
|  | GSD-706 | 数显型 |  |  |
| (旧)C | GS-703N | 标准型 | 普通型 | 前端直径为0.79，35° 半径2.50mm 半球形 高2.50 |
|  | GS-703G | 置针型 |  |  |
| E2 | GS-743G | 置针型 | 软质 | 半径2.50mm 半球形 |
|  | GSD-743 | 数显型 |  |  |
| FO | GS-744G | 置针型 | 软质泡 沫体用 | 直径25.2， 高2.5mm |
|  | GSD-744 | 数显型 |  |  |
| B | GS-750G | 置针型 | 半硬质用 | 先端直径0.1，30° |
|  | GSD-750 | 数显型 |  |  |
| C | GS-751G | 置针型 | 硬质用 | 先端直径0.79，35° 高2.5mm |
|  | GSD-751 | 数显型 |  |  |
| DO | GS-752G | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19，半球形，高2.5mm |
|  | GSD-752 | 数显型 |  |  |
| O | GS-753G | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19，半球形，高2.5mm |
|  | GSD-753 | 数显型 |  |  |
| OO | GS-754G | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19，半球形，高2.5mm |
|  | GSD-754 | 数显型 |  |  |