聚乙烯耐药品性表

| 名称 | 化学式 | 浓度 | 温度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20C | 60C |
| 酸 类 |
| 亚硫酸 | H2SO3 |  | O | O |
| 硫酸 | H2SO4 | 70 | O | △ |
|  |  | 80 | O | X |
|  |  | 95 | △ | X |
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | O | △ |
| 甲酸 | HCOOH | 80 | O | O |
| 硝酸 | HNO3 | 25 | O | △ |
|  |  | 50 | △ | X |
| 氢氟酸 | HF | 75 | O | O |
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | O | O |
| 砷酸 | H3ASO4 | 100 | O | O |
| 酒石酸 | CH(OH)COOH | 10 | O | O |
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | O | O |
| 铬酸 | H2CrO4 | 100 | O | O |
| 双氧水 | H2O2 | 35 | O | O |
| 丹宁酸 |  |  | O | O |
| 乳酸 |  | 75 | O | O |
| 苯磺酸 | C6H5-SO3H | 75 | O | O |
| 盐酸 | HCL |  | O | O |
| 碱 类 |
| 阿摩尼亚 | NH4OH | 28 | O | O |
| 氢氟化钾 | KOH | 30 | O | O |
| 氢氟化钙 | Ca(OH)2 | 100 | O | O |
| 氢氟化钠 | NaOH | 48 | O | O |
| 盐 类 |
| 氯化铵 | NHCl4 | 100 | O | O |
| 氯化铝 | AlCl3 | 100 | O | O |
| 氯化钙 | CaCl2 | 50 | O | O |
| 氯化铜 | CuCl2 | 100 | O | O |
| 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | O | O |
| 亚硫酸钠 | Na2SO3 |  | O | O |
| 明 矾 |  |  | O | O |
| 硫酸铵 | (NH4) 2 SO4 |  | O | O |
| 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | O | O |
| 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | O | O |
| 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | O | △ |
| 氯化钠 | NaCl | 90 | O | O |
| 氯化镁 | MgCl | 90 | O | O |
| 过锰酸钾 | KMnO4 | 90 | O | O |
| 次氯酸钠 | NaClO3 | 15 | O | O |
| 溴化钾 | KBr |  | O | O |
| 硝化铵 | NH4NO3 | 100 | O | O |
| 硝酸银 | AgNO3 | 100 | O | O |
| 硝酸钾 | KNO3 | 90 | O | O |
| 硝酸铜 | CuNO3 |  | O | O |
| 有 机 化 合 物 |
| 乙 醛 | CH3CHO | 100 | △ | X |
| 丙 酮 | CH3COCH3 | 100 | △ | X |
| 戌 醇 | C5H11OH | 100 | O | O |
| 苯 胺 | C6H5NH2 | 100 | O | O |
| 醚 | (CH3 CH2)2O | 50 | X | X |
| 乙 醇 | C2H5OH |  | O | O |
| 乙二醇 | C2H4(OH)2 |  | O | O |
| 橄榄油 |  |  | O | O |
| 二甲苯 | C6H4(CH3)2 |  | X | X |
| 甘 油 | C3H5(OH)3 |  | O | O |
| 醋酸乙脂 | CH3COOC2H5 |  | O | O |
| 醋酸丁脂 | C3H3COOC2H5 |  | X | X |
| 甲 苯 | C6H5CH3 |  | X | X |
| 灯 油 |  |  | X | X |
| 尿素 |  |  | O | O |
| 酚 | C6H5OH | 90 | O | O |
| 丁 醇 | C4H9OH | 100 | O | O |
| 可塑剂 | D.O.P |  | O | O |
| 甲 烷 | CH4 | 100 | X | X |
| 甲 醇 | CH3OH |  | O | O |

备注：① 列表中，“O”符号表示可以使用，“△”表示免强可以使用，“X”表示不可以使用；

② 上述列表中未记载之药品请接洽本公司；

③ 本表仅供参考，根据实际使用条件，可先做试验，确认其安全性。

慈溪市友特塑料容器有限公司

详细请质询公司客服

联系人：韩小云13989333011      0574-63982516        QQ:860187531