飞凌仪器生产的UV光老化箱 安全性能高，检测符合国家标准，售后服务齐全，本产品保修一年，终身维护，

．UV螢光紫外綫老化試驗箱主要用於模擬對陽光、潮濕和溫度對材料的破壞作用；材料老化包括褪色、失光、強度降低、開裂、剝落、粉化和氧化等。螢光紫外綫老化試驗箱通過模擬陽光、冷凝、模仿自然潮濕，試樣在模擬的環境中試驗幾天或幾周的時間，可再現戶外可能幾個月或幾年發生的 損壞。

2．UV螢光紫外綫老化試驗箱中，紫外燈的螢光紫外等可以再現陽光的影響，冷凝和水噴淋系統可以再現雨水和露水的影響。整個的測試迴圈中，溫度都是可控的。典型的測試迴圈通常是高溫下的紫外光照射和相對濕度在100％的黑暗潮濕冷凝週期；典型應用在油漆塗料、汽車工業、塑膠製品、木製品、1膠水等

特別聲明:

- 本操作手冊不能作為向本公司提出任何要求的依據。

- 本操作手冊的解釋權在本公司。

安全方面的注意

安全上的記號:

在本手冊中,關於安全上的注意事項以及使用儀器時有下列重要的各顯示事項,為了防止意外事故及危險,請務必遵守下列危險﹑警告﹑注意的記言:

危險: 此顯示的項目,表示如不遵照,操作者有可能受傷害。

警告: 此顯示的項目,表示如不遵照,有可能損壞儀器。

注意: 此顯示的項目,表示為有可能影響測試結果和品質。

【注】 此顯示,本產品在操作使用中之輔助說明。

在本儀器上,以下記號表示注意﹑警告。

|  | 警告記號 | 此記號表示在有必要參照操作手冊的場所。 |
| --- | --- | --- |
|  | 危險電壓記號 | 此記號表示為高壓危險。 |
|  | 接地保護記號 | 表示於本儀器上之接地端子。 |

- 概述：

荧光紫光外光试验箱该设备可模拟大自然中的温度、凝露、光照。紫外线对物品的表面性能进行考验。为了方便您更为全面的了解该种设备的应用和维护，我公司特编写了《使用说明书》供客户参考。

- 规格型号及参数：

| 内箱尺寸 | 40ⅹ40ⅹ50㎝ |
| --- | --- |
| 体积 | 828ⅹ470ⅹ1050㎜ |
| 重量 | 80㎏ |
| 马达 | 1/4hp |
| 温度 | 常温RT～250℃ |
| 电热 | 3.2KW |
| 马达速度 | 8-10r.p.m |

- 灯管性能介绍：

1．产品名称：紫外荧光灯管

2．型号：BW-8665B（波段）

3．功率：40W

4．灯管长度：1200

5．灯管直径：40.5

6．R反射型：200度反射层

7．用途：光合作用

8．紫外光波长：290-400nm

9．产地：美国

- 操作面板及运作状态；

  - 面板介绍：

A．仪表程序：“温度”、“湿度”、“黑板温度”、“试验时间”、“淋雨”

B．开关：“电源、“蜂明器”“电流表”“辐照调节开关、控制器

  - 按电源“时”，“控制器”亮。

  - 按“点灯”时，“点灯计时”亮

  - 当点灯时间到达时设备进入“凝露”状态，此时“湿温”亮设备进入凝露状况，如果改变点灯和凝露时间则在循环时间控制器上修改运行时间即可。如果不需要凝露则可以把凝露时间设定为O。

- 操作步骤：

  - 接通电源、接地线。

  - 开门放置试验品。

  - 设定“试验总时”“点灯时间”

A“总定时”时间控制器上有三档，“h”“M”“S”分别代表小时、分、秒。通过选择运行时间。

B“点灯时间”为可编程控制器，可以设定“点灯”“湿度即凝露”的相互转换，即点灯（白天光照）、湿度（夜晚凝露）。操作参照“A项”

  - 按“启动”、“点灯”键确认，试验箱开始自动运行

  - 温度设定：

A在仪表面按“set”，此时按“︿︿调整温度。调整完毕按“set”字稳定不闪烁，设定完成。

  - 上列设定完成设备进入运行状态

  - 试验总时间结束时所有仪表停止工作，设备处于待机状态。

  - 打开仓门，取出试验品。

  - 当需要单独光照试验时请将“点灯计时”设定同“总计时”的时间一样另一侧时间设定为“OO”

- 注意事项：

  - 不要近距离直视点亮的灯管。

  - 尽管避免在点亮的灯管下裸露皮肤。

  - 试验过程中严禁打开仓门。

  - 缺水时请检查水位。

- 工作环境

  - 离开墙壁距离大于1米。

  - 保持试验室干燥。

  - 在做试验时请关闭门窗，以保证室内气流相对稳定。

  - 试验前请检查水压是否正常。

- 日常维护

  - 长期不凝露试验时，做完应排清水槽里的水。

  - 做带粉尘试验品结束时，应用棉布搽净试验仓。

注：1、您在使用过程中如遇到疑问请直接联系本公司，我们将会及时热情的为您服务。

# Text boxes

本说明书详述机器设定及技术参数，请妥善保管。使用前请仔细阅读说明书，方可操作！

!

!

(

(

!

(