Q-3A金相切割机

使用说明及安全手册

重要注意事项和安全信息

当使用此切割机时，必须遵守这些安全事项，以免发生火灾、电击和人员伤害。

- 阅读并理解所有使用规则。

- 牢记电器使用常识。

- 遵守产品上标注的和随产品提供的文件内的所有警告和规则。

- 如果使用规则和安全信息发生了矛盾，服从安全信息；如果您不能解决矛盾，请向销售商或服务机构请求帮助。

- 在清洁机器外表时，请拔下电源插头，不要使用清洁液或煤油，仅使用湿布清理本机。

- 不允许将任何物品放在电源、切割机上面。

- 不要使墙上的电源插销板过载，以免导致火灾或电击。

- 为避免电击的危险，不要分解切割机。如需修理，应请合格的维修师修理。打开或拆下电器盖子会使您暴露在危险的电压或其它危险中，不正确性重新组装，会在以后的使用中发生电击。

- 在下列情况下，从墙上拔下插头，并请合格的维修人员维修：

a 电源线、插头或连接电缆损坏或磨破。

b 按照规则操作切割机，但该机不工作。

C 切割机的性能出现突然明显的变化。

10、仅允许调整使用说明书提到的部件。

11、保存好本手册。

- 切割机的用途

本机适用于切割各种金属、非金属材料，以便观察材料的金相、岩相组织。本机带有冷却装置，使用配置好的冷却液可带走切割时所产生的热量，避免试样过热而烧伤试样组织。该机使用方便、安全可靠。是工厂、科研单位以及大专院校实验室制作试样必备的设备之一。

二．切割机主要技术指标

  - 电源：三相四线（380V、50HZ）

  - 主轴转速：2860转/分

  - 砂轮片规格：250×2.5×32

  - 最大切割通过直径：Φ50mm

  - 电动机：YS90L-2  2.2KW

三．安装机器

1、去除设备底脚螺栓，将本机安放在平整的地面上，

2、本机配有冷却水箱，打开水箱注入专用切削液，水量到达最高液面标识即可。

3、检查电源线、插头接插件等电气原件是否完好，再接上电源，启动电动机，电动机转应按防水罩上的转向标识方向一致。

注意：本机电器要用三相四线插头，插座中的地线标志必须接地线。

四．砂轮片装卸

1、打开机器左侧盖，用随机配备的扳手，拧开主轴端的螺母，即可取下砂轮夹片及砂轮片。

2、砂轮片及砂轮夹片装上主轴，用扳手适当拧紧螺帽，再用手转动主轴二圈，检查砂轮片两侧是否有摆动，其摆动量不大于2mm，如不超过2mm时，应检查原因重新装正。

五．试样装夹

正确夹持试样是工作安全可靠的重要保证，操作时将工件放入钳口中，锁紧手柄即可，用手推或转动试样，检查工作装夹是否稳固，否则应重新装夹。并且可根据工件可调整虎钳前后位置。

- 试样切割

完成上述使用方法中提到的准备工作后，即可进行试样切割，切割时先盖好机器上盖，旋转右侧总电源开关，打开冷却液开关，使其有足够的冷却流量，启动电动机，而后手持摆臂手柄，让砂轮片缓缓接触试样，进行切割，切割时要用力均匀，切勿用力过猛。

注意：

- 切割时用力要均匀，切勿用力过猛，建议切割时每切入1-2mm时，微抬一下砂轮，以便排屑。

- 冷却液一定要选用润滑性较好的冷却剂进行配置（随机赠送），切忌使用一般自来水做冷却液。

- 对岩石、陶瓷等试样的切割，必须使用金刚石砂轮片才可以切割。

- 装夹工件时必须断开电源。

- 维护及安全技术

1、本机电气采用三相四线制，必须安装可靠的接地线。

- 进/排水管要求通畅，但不能漏水。

3、不得使用有裂纹或破损的砂轮片切割试样。

4、不允许使用线速度低于35米/秒的砂轮工作。

- 每次操作完毕，应及时做好清洁保养工作，并清洗机器工作台，确保排水通畅。

- 定期为本机加注润滑油

7、冷却液（或切削乳化液）应定期更换，以防变质失效。

8、当发现机器有异常声音时，应立即停机进行检查。