| 钢管压力等级壁厚/单位重量对照表 |
| --- |
| 公称 | 外径 | 单位 | 5s | 5 | 10s | 10 | 20 | 30 | STD | 40S | 40 | 60 | XS | 80S | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 1/8 | 10.3 | WT |  |  | 1.24 | 1.24 |  | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kg/m |  |  | 0.28 | 0.28 |  | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |  | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 1/4 | 13.7 | WT |  |  | 1.65 | 1.65 |  | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kg/m |  |  | 0.49 | 0.49 |  | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 3/8 | 17.1 | WT |  |  | 1.65 | 1.65 |  | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kg/m |  |  | 0.63 | 0.63 |  | 0.7 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1/2 | 21.34 | WT | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 |  | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  | 4.8 | 7.47 |
|  |  | Kg/m | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |  | 1.12 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  | 1.62 | 1.62 | 1.62 |  |  |  | 1.95 | 2.55 |
| 3/4 | 26.67 | WT | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 |  | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |  | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  | 5.56 | 7.82 |
|  |  | Kg/m | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 |  | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 2.9 | 3.64 |
| 1 | 33.4 | WT | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 |  | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  | 6.35 | 9.09 |
|  |  | Kg/m | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 |  | 2.18 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  | 4.24 | 5.45 |
| 1.1/4 | 42.16 | WT | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 |  | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  | 6.35 | 9.7 |
|  |  | Kg/m | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 |  | 2.87 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  |  |  | 5.61 | 7.77 |
| 1.1/2 | 48.26 | WT | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 |  | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  | 7.14 | 10.2 |
|  |  | Kg/m | 1.9 | 1.9 | 3.11 | 3.11 |  | 3.54 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  | 7.25 | 9.55 |
| 2 | 60.32 | WT | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 |  | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  | 5.54 | 5.54 | 5.54 |  |  |  | 8.74 | 11.1 |
|  |  | Kg/m | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 |  | 4.48 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |  | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  | 11.1 | 13.4 |
| 2.1/2 | 73.02 | WT | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 |  | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  |  |  | 9.53 | 14 |
|  |  | Kg/m | 3.69 | 3.69 | 5.26 | 5.26 |  | 8.04 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |  | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  |  |  | 14.9 | 20.4 |
| 3 | 88.9 | WT | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 |  | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  | 7.62 | 7.62 | 7.62 |  |  |  | 11.1 | 15.2 |
|  |  | Kg/m | 4.52 | 4.52 | 6.46 | 6.46 |  | 9.92 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  |  | 21.4 | 27.7 |
| 3.1/2 | 101.6 | WT | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 |  | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kg/m | 5.18 | 5.18 | 7.41 | 7.41 |  | 11.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |  | 18.6 | 18.6 | 18.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 114.3 | WT | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 |  | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  | 11.1 |  | 13.5 | 17.1 |
|  |  | Kg/m | 5.84 | 5.84 | 8.37 | 8.37 |  | 12.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |  | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 28.3 |  | 33.5 | 41 |
| 5 | 141.3 | WT | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 |  |  | 6.55 | 6.55 | 6.55 |  | 9.53 | 9.53 | 9.53 |  | 12.7 |  | 15.9 | 19.1 |
|  |  | Kg/m | 9.46 | 9.46 | 11.6 | 11.6 |  |  | 21.8 | 21.8 | 21.8 |  | 31 | 31 | 31 |  | 40.3 |  | 49.1 | 57.4 |
| 6 | 168.3 | WT | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 |  |  | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  | 11 | 11 | 11 |  | 14.3 |  | 18.3 | 22 |
|  |  | Kg/m | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 |  |  | 28.3 | 28.3 | 28.3 |  | 42.6 | 42.6 | 42.6 |  | 54.2 |  | 67.6 | 19.2 |
| 8 | 219.7 | WT | 2.77 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23 |  |
|  |  | Kg/m | 14.8 | 14.8 | 20 | 20 | 33.3 | 36.8 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 53.1 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 75.9 | 90.4 | 101 | 111 |  |
| 10 | 273.1 | WT | 3.4 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 |  |
|  |  | Kg/m | 22.6 | 22.6 | 27.8 | 27.8 | 41.8 | 51 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 96 | 115 | 133 | 155 | 172 |  |
| 12 | 323.9 | WT | 3.96 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 14.3 | 12.7 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 |  |
|  |  | Kg/m | 31.2 | 31.2 | 36 | 36 | 49.7 | 65.2 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 109 | 97.5 | 97.5 | 132 | 160 | 187 | 208 | 239 |  |
| 14 | 355.6 | WT | 3.96 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 |  | 11.1 | 15.1 | 12.7 |  | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 |  |
|  |  | Kg/m | 34.3 | 34.3 | 41.4 | 54.7 | 67.9 | 81.3 | 81.3 |  | 94.6 | 127 | 107 |  | 158 | 195 | 225 | 254 | 282 |  |
| 16 | 406.4 | WT | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 |  | 12.7 | 16.7 | 12.7 |  | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 |  |
|  |  | Kg/m | 41.6 | 41.6 | 47.3 | 62.6 | 77.8 | 93.3 | 93.3 |  | 123 | 160 | 123 |  | 204 | 246 | 287 | 333 | 365 |  |
| 18 | 457.2 | WT | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.1 | 9.53 |  | 14.3 | 19.1 | 12.7 |  | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 |  |
|  |  | Kg/m | 46.8 | 46.8 | 53.3 | 70.6 | 87.7 | 122 | 105 |  | 156 | 206 | 139 |  | 255 | 310 | 364 | 408 | 459 |  |
| 20 | 508 | WT | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 |  | 15.1 | 20.6 | 12.7 |  | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 |  |
|  |  | Kg/m | 59.3 | 59.3 | 68.6 | 78.6 | 117 | 155 | 117 |  | 183 | 248 | 155 |  | 311 | 382 | 441 | 508 | 565 |  |
| 22 | 558.8 | WT | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 |  |  | 22.2 | 12.7 |  | 28.6 | 34.9 | 41.4 | 47.6 | 54 |  |
|  |  | Kg/m | 65.3 | 65.3 | 75.6 | 86.5 | 139 | 171 | 129 |  | 17.5 | 294 | 171 |  | 374 | 451 | 527 | 601 | 672 |  |
| 24 | 609.6 | WT | 5.54 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.3 | 9.53 |  | 255 | 24.6 | 12.7 |  | 21 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 |  |
|  |  | Kg/m | 82.6 | 82.6 | 94.5 | 94.5 | 141 | 210 | 141 |  |  | 355 | 187 |  | 442 | 548 | 640 | 720 | 808 |  |
| 26 | 660.4 | WT | 5.54 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 |  | 9.53 |  |  |  | 12.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kg/m |  |  |  | 127 | 203 |  | 153 |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 711.2 | WT | 5.54 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.9 | 9.53 |  |  |  | 12.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kg/m |  |  |  | 137 | 219 | 272 | 165 |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 762 | WT | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.9 | 9.53 |  |  |  | 12.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kg/m | 118 | 118 |  | 147 | 235 | 292 | 177 |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 818.2 | WT | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.9 | 9.53 |  | 17.5 |  | 12.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kg/m |  |  |  | 157 | 251 | 312 | 189 |  | 343 |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 863.8 | WT | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.9 | 9.53 |  | 17.5 |  | 12.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kg/m |  |  |  | 167 | 267 | 332 | 201 |  | 365 |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 914.4 | WT | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.9 | 9.53 |  | 19.1 |  | 12.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kg/m |  |  |  | 177 | 282 | 352 | 213 |  | 420 |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |

| ASME磅级 ASME Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 MPa | 0.6 MPa 1.0 MPa 1.6 MPa 2.0 MPa | 2.5 MPa 4.0 MPa 5.0 MPa | 6.4 MPa | 10.0 MPa | - | 15.0 MPa | 25.0 MPa | 42.0 MPa |
| 公称压力 PN | PN6 PN10 PN16 PN20 | PN25 PN40 PN50 | PN6.4 | PN100 | - | PN150 | PN250 | PN420 |

压力等级Class和公称压力对照表 磅级Class 150 300 400 600 900 1500 2500 公称压力 MPa 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa 2.5MPa 4.0MPa 5.0MPa 6.4MPa 10.0MPa 15.0MPa 25.0MPa 42.0MPa 公称压力 PN PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN40 PN50 PN6.4 PN100 PN150 PN250 PN420 阀门公称压力系列 MPa (bar) 0.05(0.5) 0.1(1.0) 0.25(2.5) 0.4(4.0) 0.6(6.0) 0.8(8.0) 1.0(10.0) 1.6(16.0) 2.0(20.0) 2.5(25.0) 4.0(40.0) 5.0(50.0) 6.3(63.3) 10.0(100.0) 15.0(150.0) 16.0(160.0) 20.0(200.0) 25.0(250.0) 28.0(280.0) 32.0(320.0) 42.0(420.0) 50.0(500.0) 63.0(630.0) 80.0(800.0) 100.0(1000.0) 125.0(1250.0) 160.0(1600.0) 200.0(2000.0) 250.0(2500.0) 335.0(3350.0) 公制与英制换算表 (适用于阀门)Metric Equivalent Charts 公称 通径 Size 英寸In. 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 31/2 4 毫米DN 4 6 10 15 20 25 32 40 50 65 80 90 100 英寸In. 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 毫米DN 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 650 700 750 英寸In. 32 34 36 42 48 54 60 64 72 80 84 88 96 毫米DN 800 850 900 1050 1200 1350 1500 1600 1800 2000 2100 2200 2400 被乘数Multiply 乘数By 积To Obtain 流量 Flow 立方英尺/分 Cubic Feet/Min. 62.43 磅（水）/分 Pounds of Water/Min. 立方英尺/秒 Cubic Feet/Sec. 448.831 加仑/分 Gallons/Min. 立方米/小时 m3/hr 4.403 美制加仑/分 US GPM 功率 Power 马力Horsepower 33,000 英尺磅/分Ft.-Lb./Min. 马力Horsepower 550 英尺磅/秒Ft.-Lb./Sec. 马力Horsepower 745.7 瓦Watts 英尺磅/秒Ft.-Lb./Sec. 4.6263 英国热量单位/小时BTU/Hr 千瓦Kilowatts 1.341 马力Horsepower 能量 Energy 英国热量单位BTU 778.3 英尺磅Ft. Lbs. 千瓦小时Kilowatts-Hrs 3413 英国热量单位BTU 扭矩 Torque 牛顿·米 NM 10.2 公斤·厘米 kgf·cm 牛顿·米 NM 8.8585 磅·英寸 lbf·in 符号 被乘数Multiply 乘数By 积To Obtain 符号 长度 Length In. 英寸Inches 2.54 公分Centimeters Cm. Ft. 英尺Feet 30.48 公分Centimeters Cm. Mm. 毫米Millimeters 0.03937 英寸Inches In. Cm. 公分Centimeters 0.3937 英寸Inches In. m. 米(公尺)Meters 3.2808 英尺Feet Ft. 质量 (重量) Mass Oz. 盎司Ounces 28.35 克Grams G. Lb. 磅Pound 0.4536 公斤Kilograms Kg. G. 克Grams 0.03527 盎司Ounces Oz. Kg. 公斤Kilograms 2.205 磅Pound Lb. 温度 oF 华氏Fahrenheit (oF-32)x5÷9 摄氏Celsius oC oC 摄氏Celsius oCx9÷5+32 华氏Fahrenheit oF 面积 Area In.2 平方英寸Square Inches 6.45 平方公分Square Centimeters Cm.2 Ft.2 平方英尺Square Feet 0.0929 平方米Square Meters M.2 Cm.2 平方公分Square Centimeters 0.155 平方英寸Square Inches In.2 体积 (容积) Volume Fl.Oz. 流体盎司Fluid Ounces 29.5625 毫升Milliliters Ml. Qt. 夸脱Quart 0.946 公升Liters L. Gal. 加仑Gallons 3.785 公升Liters L. Ft.3 立方英尺Cubic Feet 0.0283 立方米Cubic Meters M.3 Ml. 毫升Milliliters 0.0338 流体盎司Fluid Ounces Fl. Oz. L. 公升Liters 1.0571 夸脱Quart Qts. L. 公升Liters 0.2642 加仑Gallons Gal. M.3 立方米Cubic Meters 35.34 立方英尺Cubic Feet Ft.3 In.3 立方英寸Cubic Inches 5.787x10-4 立方英尺Cubic Feet Ft.3 Ft.3 立方英尺Cubic Feet 1728 立方英寸Cubic Inches In.3 Ft.3 立方英尺Cubic Feet 7.48052 美制加仑Gallons (US Lig) Gal. 压力 PSI 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. 0.069 Bar 无符号 PSI 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. 6.89 千帕 Kilopascals Kpa PSI 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. 0.07 公斤/平方公分 Kilogram Per Sq. Centimeter Kg/Cm.2 Lb./Ft.2 磅/平方英尺 Pounds Per Sq. Ft. 4.88 公斤/平方米 Kilogram Per Sq. Meter Kg/M.2 Kpa 千帕 Kilopascals 0.145 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. PSI Kg/Cm.2 公斤/平方公分 Kilogram Per Sq. Centimeter 14.22 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. PSI 无符号 Bar 14.5 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. PSI 气压Atmospheres 29.92 英寸汞柱（零摄氏度） Inches of Mercury (at 0 oC) 气压Atmospheres 14.7 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. 英尺水柱 Feet of Water 0.4335 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. 英寸汞柱 Inches of Mercury 0.4912 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. 2.307 英尺水柱 Feet of Water 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. 2.036 英寸汞柱 Inches of Mercury