HRS-150数显洛氏硬度计为台式数显洛氏硬度计，采用洛氏（ROCKWELL）测量原理，HRS-150数显洛氏硬度计用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测，具有测试精度高、测量范围宽、主试验力自动加、卸载、测量结果数字显示、数据打印、外部计算机通讯等特点。

| 参数项 | 参数 |
| --- | --- |
| 硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
| 初试验力 | 98.07N(10kgf) |
| 总试验力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf) 1471N(150kgf) |
| 保荷时间 | 1-99S |
| 硬度分辨率 | 0.1个洛氏单位 |
| 加载方式 | 自动加、卸载 |
| 精度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTME-18 |
| 执行标准 | GB/T320.2国家标准 JJG112-83检定规程 |
| 数理统计 | 最大值、最小值、平均值、测试次数 |
| 数据保存 | 500条、每条最多保存50次测试结果 |
| 打印数据量 | 本地打印50条、RS232电脑打印30条 |
| 换算标尺 | 维氏、布氏、洛氏、表洛 （国家标准、美国标准、铝合金） |
| 显示 | LCD背光、320*240分辨率 |
| 语言 | 中文、英文 |
| 试件最大高度 | 170mm |
| 压痕中心到机壁最大距离 | 160mm |
| 硬度计净重 | 80kg |
| 硬度计外形尺寸 | 495×170×640mm |
| 电源电压 | 单相，交流，220V 2A 50~60Hz |
| 整机功耗 | ≤30W |
| 工作温度 | 10℃～35℃ |
| 铸造和锻造件 | 平面和圆柱形工件 |
| 汽车和航空业 | 实验室和车间 |
| 钢铁、有色金属 | 硬质合金、陶瓷、不锈钢 |

HRS-150数显洛氏硬度计应用说明：

铸造和锻造件        平面和圆柱形工件
       汽车和航空业        实验室和车间
       钢铁、有色金属     硬质合金、陶瓷、不锈钢

| 标准配置： |
| --- |
| 主机（硬度计） | 硬度块 |
| 附件箱 | 40～50HRC |
| 金刚石洛氏压头 | 70～85HRA |
| φ1.588mm钢球压头 | 70～95HRB |
| φ1.588mm钢球 5 粒 |  |
| “V”型试台 |  |
| 直径150mm 大扁平试台 |  |
| 直径60mm平型试台 |  |
| 砝码A、B、C |  |
| 可选配件： |
| 直径10mm微型平头试台 | 直径10mm微型V型试台 |
| 硬度标准块 | 钢球压头1/8" |
| 钢球压头1/4" | 钢球压头1/2" |

HRS-45D数显表面洛氏硬度计采用洛氏(ROCKWELL)测量原理
＊ 用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测
＊ 测试精度高，测量范围宽
＊ 主试验力自动加卸载
＊ 精度符合EN-ISO 6508和ASTM E-18

| 参数项 | 参数 |
| --- | --- |
| 硬度标尺 | A B C F |
| 初试验力 | 29.4N(3kgf) |
| 总试验力 | 147.1N(15kgf) 294.2N(30kgf) 441.3N(45kgf) |
| 试件最大高度 | 170mm |
| 压痕中心到机壁最大距离 | 160mm |
| 精度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTME-18 |
| 执行标准 | GB/T320.2国家标准 JJG152-83检定规程 |
| 硬度读数 | 表盘式（Dial） 金刚石压头C： 0-100 钢球压头 B： 0-130 |
| 硬度分辨率 | 0.5个洛氏单位 |
| 保荷时间 | 1-99 |
| 硬度计净重 | 80kg |
| 硬度计外形尺寸 | 495×170×640mm |
| 电源电压 | 单相，交流，220V 2A 50~60Hz |
| 整机功耗 | ≤30W |
| 工作温度 | 10℃～35℃ |

HRS-45D数显表面洛氏硬度计应用说明：

洛氏硬度试验采用三种试验力，三种压头，它们共有9种组合，对应于洛氏硬度的9个标尺：HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH和HRK。这9个标尺的应用涵盖了几乎所有常用的金属材料。

最常用标尺是HRC、HRB和HRF.

HRC标尺用于测试淬火钢、回火钢、调质钢和部分不锈钢。这是金属加工行业应用最多的硬度试验方法。

HRB标尺用于测试各种退火钢、正火钢、软钢、部分不锈钢及较硬的铜合金。

HRF标尺用于测试纯铜、较软的铜合金和硬铝合金。

HRA标尺尽管也可用于大多数黑色金属，但是实际应用上一般只限于测试硬质合金和薄硬钢带材料。

| 标准配置： |
| --- |
| 主机（硬度计） | 硬度块 |
| 附件箱 | 45～50HRC |
| 金刚石洛氏压头 | 70～85HRA |
| φ1.588mm钢球压头 | 75～95HRB |
| φ1.588mm钢球 |  |
| “V”型试台 |  |
| 直径150mm 大扁平试台 |  |
| 直径60mm平型试台 |  |
| 砝码A、B、C |  |
| 可选配件： |
| 直径10mm微型平头试台 | 直径10mm微型V型试台 |
| 硬度标准块 | 钢球压头1/8" |
| 钢球压头1/4" | 钢球压头1/2" |