产品规格说明

| 微粒组成 | 石英 |
| --- | --- |
| 微粒密度 | 2.6g/cm3 |
| 微粒折射率 | 未知 |
| 包装规格 | 10g-100g瓶装，每盒6瓶（看产品说明） |
| 微粒保质期 | >=2年 |
| 添加剂 | 无 |
| 包装内容 | 标定与溯源证书、粒子计数拟定程序、原料安全数据表（MSDS） |

| Product Number | Size Range | Density | Quantity | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BCR66 | 0.35-3.5µm | 2.62g/cm3 | 10g |  |
| BCR70 | 1.2-20 | 2.64g/cm3 | 10g |  |
| BCR67 | 2.4-32 | 2.65g/cm3 | 10g |  |
| BCR69 | 14-90 | 2.65g/cm3 | 10g |  |
| BCR130 | 50-220 | 2.64g/cm3 | 50g |  |
| BCR68 | 160-330 | 2.65g/cm3 | 100g |  |
| BCR RPT1 | See Details |  |  | Certification Report BCR66-BCR70 |
| BCR RPT2 | See Details |  |  | Certification Report BCR130 Quartz Reference Particle Kit |
| BCR Kit | See Details |  |  | Contains one vial of each product Listed above and both reports. |