硅钢片铁损测试仪ATS-100M

ATS-100M硅钢片铁损测量仪由湖南省联众科技有限公司开发研制的，是参照国标GB/T13789-92中的测量方法，采用单片机控制技术和A/D、D/A相结合，内置正弦波励磁电源，测试结果直接显示。

ATS-100M硅钢片铁损测量仪适用于测量各种厚度的冷轧取向、无取向和热轧硅钢片的铁损，测试结果绝对不含铜损，是真正的铁损测量，保持磁通正弦，有效消除谐波影响，测试探头已加入空气磁通补偿。

主要特点：

·适用于测量各种厚度的冷轧取向、无取向和热轧的硅钢片。

·测试时保持磁通正弦，有效消除谐波影响。

·测试结果不含铜损，确保铁损测量更真实。

·测试探头加入空气磁通补偿线圈，确保测试结果更准确。

·三个Bm测试点可供用户自由设定，关机后设定数据不丢失。

·可根据测试数据，在坐标纸上手工绘制Ps(B)损耗曲线，进行材料对比。

技术指标：

1、工作电压：220V±20%交流，保险：1A

2、显示表头：4位LED数字显示

3、测试频率：50Hz、60Hz自由选择

4、磁感设定范围：Bs1：0.5～1.0T，Bs2：1.0～1.5T，Bs3：1.5～1.9T

5、厚度设定范围：0.10～0.50mm

6、硅钢片尺寸要求：≥ 40mm×40mm（标准尺寸）

7、测试重复性：±1%

8、测试准确度：5%（对标准尺寸的标样按方圈定标后，测试标准尺寸的样品）

9、显示刷新率：6次/秒

10、使用环境：温度-10°C～40°C，湿度：35～75%

11、外形尺寸及重量：235×90×230mm，2.5kg

ATS-100M硅钢片铁损测量仪的准确度是对标准尺寸的标样按方圈定标后，测试标准尺寸的样品时测得。实际使用时，用户可根据已知性能的硅钢片作为标准样品，来对比测试被测硅钢片的性能。作为一种快速测量硅钢片铁损的仪器，其±1%的重复性能满足用户对硅钢片性能的判定，但它的测试结果不能作为法律依据。如需要更精确和严格的数据，请选择爱泼斯坦方圈的测量方法，如本公司生产的MATS-2010M硅钢变压器测量装置。

硅钢片铁损测试仪2C

产品简介：

这是一款直读式的硅钢片铁损测试仪，适用于硅钢片铁损值的现场检测。可广泛使用在硅钢片生产厂家、流通领域、马达、变压器及其他利用硅钢片制造产品的品质管理，包括出货、进货和成品抽样检验等，原材料及冲压后成形的单片均可测试。

适用范围：
用于硅钢片铁损值的现场检测。可广泛使用在硅钢片生产厂家、流通领域、马达、变压器及其他利用硅钢片制造产品的品质管理，包括出货、进货和成品抽样检验等，原材料及冲压后成形的单片均可测试。

重量轻、体积小，操作简单、方便。只用一片硅钢片材料或冲压成品便可直接读出以W/kg形式表示的铁损值，无需专门制作试样。携带型直读式硅钢片铁损测试仪DAC-IR-2C是和日本SOKEN公司双方合作开发的最新机种，扩展了可任意调节测试试样宽度和自校准等功能。电磁钢板 (硅钢片)、取向和无取向、冷轧和热轧钢板及普通铁板等均可使用。

功能特点：
·非破坏性测量方式，无需专门制作试品，直接读取铁损值；
·任意设定试品的宽度和厚度，适合各种形状的单片测试；
·采用触摸按钮,操作简便；
·带调节功能，利用标准板，可定期校准仪器的精度；
·抗电源等外界干扰功能强；
·空置测试或无效测试自动断开等保护功能；
·重量轻-体积小-携带方便。

详细参数：
·测试范围：0.10～19.99 W/kg；
·磁通密度：按国际测试标准1.5T (无取向Non Oriented)；1.7T (取向Oriented Grain)两档切换；
·试样厚度：0.10～0.99mm；
·试样长度：20mm以上；
·试样宽度：最小2mm (5mm以上保证设计精度，形状不规则(非长方形)的复杂冲压片，可任意设定相近的有效宽度)；
·测试精度：≤±5% (JIS Epstein方圈法比较)；
·测试频率：50Hz；
·使用电源：AC110／220V (50Hz)。
·环境条件： ① 保证精度范围　　15 ～ 35℃ 
                          ② 使用温度范围　　0 ～ 40 ℃ 
                          ③ 允许湿度范围　　35 ～ 85% (无露水)
·主 机 (DAC-IR-2C)尺寸：W(190) × H(105) × D(295) mm 
·重 量：主机 约4 Kg

铁损测试仪1A

1A

产品概要：

1A铁损测试仪用于单片硅钢片铁损值的检测。广泛适用于硅钢片生产厂家、销售厂家、电机及变压器等使用硅 钢片制造厂家的品质管理，主要应用于硅钢片来料检验，加工监测等生产环节，操作简单、方便。本仪器克服了传统硅钢检 验时，对硅钢形状的测试要求，无需专门制作测试试样。本产品深入分析国内外同类产品的缺点，进行了改进，主要解决了 国内外产品测试误差大、灵敏度低等缺点。此外，该设备采用了彩色液晶显示模块，提升了产品的品质。本仪器还配备了 RS232串行接口，可以利用微型打印机实现数据实时输出。(打印机选配)

产品主要特点：

● 不需特别截取测试试样，灵活地测试单片硅钢片；

● 独特的交流正弦测试电源设计，提升了仪器的抗干扰性；

● 优化空气补偿、测试探头补偿设计，提高仪器的测试准确性；

● 4.3寸彩色液晶显示和中英双语言设计，提升了产品的直观性；

● 配备了RS232串行接口，可利用微型打印机数据实时输出。

技术参数：

| 测试对象 | 单片硅钢片（冷轧、热轧，取向、无取向） |
| --- | --- |
| 尺寸范围 | 厚 度：0.1 ~ 0.99mm |
|  | 宽 度：≥25mm |
|  | 长 度：≥25mm |
| 测试范围 | 磁通密度B：1.0T、1.5T、1.7T |
|  | 铁 损P: 0 ~ 20W/kg 测试 |
|  | 频 率F:50Hz |
| 磁化方式 | 交流正弦电流磁化方式 |
| 测试精度 | ±5%（与方圈法比较） |
| 电源 | 90V ~ 240V |
| 最大功耗 | 35W |
| 工作环境 | 环境温度：15~450C |
|  | 相对湿度：≤80%RH |
| 尺寸·重量 | W(210)×D(130) ×H(280)mm 约3.5KG |

附属品：

1) 测试探头……………1个

2) 硅钢片校准板(取向和无取向板)………… 各1块

3) 电源线(3P)、探头连接线………………… 各1根

4) 微型打印机(增选件)………………………1只

5) 铝合金箱……………………………………1只

供应商：宁波经济技术开发区凯诺仪器有限公司

联系人：易小姐18657496042

QQ:417137372

邮箱：184590050@qq.com

网址：http://www.kainuoyq.com

http://www.sdsh17.com

公司地址：宁波市北仑区长江国际大厦B座1214室