过滤芯简介

过滤芯作为一种新型环保材料，广泛应用在石油、化工、冶金、航空、冶金、制药等领域的固液、气固、气液分离和净化。过滤芯可根据材质的不同科分为钛烧结过滤芯、不锈钢烧结过滤芯、镍及合金过滤芯、铜过滤芯。根据使用环境的不同将其划分为耐腐蚀钛滤芯、耐高温钛滤芯、耐酸碱钛滤芯、高温合金滤芯等。

以下主要介绍的是过滤芯中的宠儿：不锈钢过滤芯和钛过滤芯。

微孔不锈钢过滤芯是一种新型的过滤材料，是于上个世纪90年代开发并投入市场的新一代过滤材料。它综合了不锈钢纤维烧结毡编织网和粉末烧结多孔材料的特性，强度高、耐冲洗、反吹性能优异、成本低、耐腐蚀、耐高温、透气性能远远优于粉末烧结多孔材料，可随意制作各种形状的滤芯、滤片等。

微孔不锈钢过滤芯不仅适用于催化剂的回收、化工、医药、饮料、食品、冶金、石油、环保发酵等领域中分离，如：药液、油类、饮料、矿泉水等液体的粗滤和精滤；各种气体、蒸汽的除尘、除菌、消音、气体缓冲等。而且也可应用于各种燃油，航空煤油，柴油，汽油，润滑油等管路系统和滤油机。优于孔径稳定，不会发生优于压力变化而是铝材孔径变化，从而导致污染物脱落发生二次污染的现象，可以替代孔径易变化的编织网：在化纤领域，可用其替代昂贵的粉末烧结滤料和强度较低、不易反冲清洗的不锈钢纤维烧结毡：在石油、天燃气领域，微孔不锈钢过滤芯可比不锈钢纤维毡使用寿命更长。

钛棒过滤芯是以多孔材料钛粉末烧结而成，具有抗化学腐蚀，耐高温、耐氧化、寿命长、易清洗可再生的特点，钛棒过滤芯广泛的应用在化工过滤领域，是一种化工过滤中比较理想的滤芯，钛棒过滤芯操作简单、拆卸方便，其可耐300摄氏度的高温。

产品特性：

1.强度高，多层丝网烧结后，具有极高的机械强度和耐压强度。

2.孔隙率高、气流分布均匀，过滤层在第二层，时期得到了很好的保护和分流，过滤精度均可达到均匀一致的过滤性能，保证其具有高稳定性。

3.能够消除击穿电路和阻塞等故障，使用寿命长。

4.传热与流态化效果好、效率高、耗气量低。

5.易于加工、成型、焊接性良好。

6.操作弹性大，工艺调节方便。

7.耐高温、耐腐蚀、高精度。可耐从-200℃到480℃的温度及酸碱环境的过滤，对1到500μm的过滤精度均可发挥均一的表面过滤性能。

8.清洗简单，优于采用逆流清洗效果的表层过滤结构，所以逆流清洗效果佳，可反复使用，寿命长。

主要用途：

1.用于极高温度环境下做分散冷却材料。

2.在粉末行业中气体均匀化的应用，钢铁行业中的流化板。

3.用于气体分布流化床孔板材料。

4.制药行业中物料的过滤，洗涤，干燥。

5.机械行业中的各种液压油，融滑油的精密过滤。

6.石油化工行业中各种高温腐蚀液过滤。

基本参数：

| 材质 | 精度μm | 最大孔径 μm | 透气性 M³/h.m².kpa | 耐压 ≯Mpa | 使用温度℃ | 允许使用环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢 | 0.2—80 | 2.5-160 | 1-1200 | 3 | ≤600℃ | 硝酸.硫酸.醋酸.草酸.磷酸，5%盐酸.熔融钠.液氢.硫化氢.乙炔.水蒸气.氢气.煤气.二氧化碳气体等 |
| 钛及钛合金 | 0.2—80 | 2.5-160 | 1.5-800 | 2-3.0 | ≤300℃ | 硝酸.佛酸盐.乳酸.湿氯.海水.大气等 |
| 铜 | 0.5—80 | 4-160 | 1-1200 | 2-2.5 | ≤300℃ | 有机溶剂.燃料.空气及中性的水和油。 |
| 镍及合金 | 0.5—60 | 3-100 | 0.95-1224 | 2-2.5 | ≤550℃ | 熔融钠.氟化氢气体.氢氧化钠.氢氟酸.氟化物.氯化物气体及液体 |
| 高温合金 | 1—80 | 6-150 | 5-1200 | 1.5-3 | ≤1000℃ | 使用大多数有机酸及有机化合物，主要应用与高温环境。 |

主要产品应用

| 机能特征 | 用 途 | 应用实例 |
| --- | --- | --- |
| 过 滤 | 气、固分离 | 过滤各种气态化合物，高温烟气除尘，从废弃中回收贵重粉尘 |
|  | 液、固分离 | 过滤各种油类，水，水溶胶，合成树脂熔融物，熔融金属及各种酸，碱，盐溶液 |
|  | 气、液分离 | 压缩空气除油，水，液压油除气泡 |
|  | 液、液分离 | 油水分离，液药制造的悬浮粒子过滤 |
| 分离浓缩 | 气体分离 | 混合气体分离，气体同位素分离 |
|  | 液体分离 | 反渗透法中的渗透膜 |
| 贯通孔透过特性 | 送入气体 | 充气装置（饮料，发泡），气体辊筒，气浮轴承，物料输送板，流化床，气体分布器，气体发散材料，气体喷射器 |
|  | 逸出气体 | 呼吸塞，透气性金属膜，抑制器（透过多孔塞放出气体抑制启动装置） |
|  | 透过气体 | 雾化器，海水淡化支撑起，液体取样分析 |
| 吸收冲击 | 消音材料 | 压缩空气消音，吸音材料，声阻 |
|  | 缓冲材料 | 缓冲器（防止高能流体脉冲） |
|  | 弹性压缩材料 | 封印材料，减震器 |
| 大比表面积 | 化学反应 | 催化剂，催化剂载体，各种电极 |
|  | 热传导材料 | 热交换器，火焰阻止器 |
| 毛细管现象 | 输送或供给液体 | 加湿器（将液体加在膜带上，如定影，显影），渗出器（记录，印刷），给油器，燃烧嘴，灯芯，发汗冷却材料，消冰装置（飞机机翼前缘设置多孔体使防冻液渗出） |
| 控制流动 | 控制流动流速 | 分流，分散板 |
|  | 控制气流层 | 喷射气体而控制边界层，使紊流层流化 |
| 其他 | 医用 | 液药制造，人工氧合器（人工肺），人造骨头 |
|  | 绝热材料 | 垫圈，隔离板 |