ISO 12103-1 A2 精细试验粉尘广东总代理

产品型号：进口试验粉尘杂质全国总经销

产品特点：PTI试验粉尘杂质(ISO 12103-1 A1 超细试验粉尘，ISO 12103-1 A2 精细试验粉尘，ISO 12103-1 A3 中级试验粉尘，ISO 12103-1 A4 粗试验粉尘)，DMT试验粉尘杂质，JIS试验粉尘杂质，美国亚利桑那试验粉尘#IEC 60312试验粉尘#ISO 12103试验粉尘 021-51082920进口试验粉尘杂质全国总经销ISO 12103-1 A2 精细试验粉尘广东总代理的详细资料：

PTI试验粉尘杂质(ISO 12103-1 A1 超细试验粉尘，ISO 12103-1 A2 精细试验粉尘，ISO 12103-1 A3 中级试验粉尘，ISO 12103-1 A4 粗试验粉尘)，DMT试验粉尘杂质，JIS试验粉尘杂质，美国亚利桑那试验粉尘#IEC 60312试验粉尘#ISO 12103试验粉尘 021-51082920产品名称：ISO 12103-1 A2 Fine Test Dust(货号：A2粉)

- 英文名称：ISO 12103-1 A2 Fine Test Dust

- 型号规格：ISO 12103-1 A2 Fine Test Dust

- 品牌：美国PTI试验粉尘杂质

- 产品价格：

- ISO 12103-1 A2 Fine Test Dust A2粉

PTI 是具备 ISO 等级试验粉尘及特殊定制粉尘分布的领先制造商和经销商。具体请阅读：“试验粉尘的历史”来了解PTI在生产ISO12103-1标准中规定的4个等级试验粉尘的角色。专业的工程技术，良好的发展状态，保密产权程序的实施，彻底的分析调查及每个阶段材料处理的评估都让PTI对其客户无论从竞争者或增值服务都脱颖而出。

| 化学成分 | 重量百分比 | 化学成分 | 重量百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
| Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
| Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
| Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |

*Loss on Ignition 2 – 5%

| ISO 试验粉尘颗粒分布 (体积百分比小于) |  |
| --- | --- |
| 尺寸(微米) | ISO 12103-1, A2 细试验粉尘 |
| 1 | 2.5 – 3.5 |
| 2 | 10.5 – 12.5 |
| 3 | 18.5 – 22.0 |
| 4 | 25.5 – 29.5 |
| 5 | 31.0 – 36.0 |
| 7 | 41.0 – 46.0 |
| 10 | 50.0 – 54.0 |
| 20 | 70.0 – 74.0 |
| 40 | 88.0 – 91.0 |
| 80 | 99.5 – 100 |
| 120 | 100 |
| 180 | – |
| 200 | – |

PTI粉尘灰灰尘 ACFTD灰尘 ISO 12103-1 A2 Fine Test Dust A2粉 ISO 12103-1 A4 Coarse Test Dust A4粉 ISO 12103-1 A3 Medium Test Dust A3粉 MTD粉尘 Arizona Test Dust Fractions 亚利桑那试验粉尘MIL 810E4 Silica Sand & Dust Iron Oxide 波特兰水泥 Type I Glass Beads 玻璃珠 PV 树脂(喷融树脂) 汽车安全带测试粉尘ECE R16, Section 7.6.3.2 (GB 14166, Section 5.6.3.2液态杂质SoftC-2A Quartzose Mineral Dust DMT emission test dust (IEC 60312 5.1.2.5) Test Dust Type 8® DMT test dust type 8 (IEC 60312 5.1.2.3) Quartzose Mineral DMT carpet test dust (IEC 60312 5.1.2.2) DMT Dolomite Sand (IEC 60312 5.1.2.1)A2 ISO 细灰 A4粗灰亚利桑那沙子亚利桑那试验粉尘美国ISO MTD粉尘A2测试粉 A3中级试验粉尘 AC DUST A2 粉尘 ISO 试验粉尘亚力桑那A2粉尘美国PTI碳黑粉尘 ISO 12103-2 M2铝粉 A2 ISO 细灰 ISO 12103-2 M3铝粉 ISO 12103-2 M4铝粉 ISO 12103-2 M5铝粉 JIS CLASS 2级粉尘 PTI 粉尘 Nominal 0-5 Arizona Test Dust PTI 粉尘 Nominal 10-20 Arizona Test Dust PTI 粗粉 PTI 粉尘 Nominal 20-40 Arizona Test Dust 试验用粉尘12103-1 A2类粗粉粗灰美国亚利桑那A1粉 FLY ASH 飞灰 Portland Cement波特兰水泥美国亚利桑那M5粉 APPIE JIS Z 8901 CLASS 1 试验粉尘 APPIE JIS试验用粉体1 8种 APPIE关东粉 APPIE JIS test powders 1 class8 日本粉体工业技术协会APPIE APPIE JIS Z 8901 试验用粉体1， CLASS 8 APPIE JIS Z 8901 CLASS 15 粉尘 COTTON LINTERS 棉花纤维铁粉(赤)氧化铁 Carbon Black炭黑 Ashrae test dust with carbon black 試験用粉体１の7種, 8種, 11種 JIS粉尘是依据 JIS(Japanese Industrial Standard，即日本工业标准)生产的试验粉尘，常被用于一些日系产品的检测。本公司可为广大国内用户提供日本进口的下述检测杂质，包括JIS Z 8901的试验粉尘和玻璃珠产品；请在与我们联系的时候描述清楚您需要的是下面哪种产品Quartz sand Talc Fly ash KANTO (Japanese) loam Carbon black Calcium- carbonate (heavy) Glass beads GBL type Glass beads GBM type White fused alu mina JIS Z8901 1 种(硅砂) JIS Z8901 3 种(硅砂)JIS Z8901 4 种(滑石粉)JIS Z8901 7 种(关东粉)JIS Z8901 8 种(关东粉)铁粉 0-5微米Fe3O4铁粉(赤)0-5微米Fe2O3 铁粉(赤)5-10微米Fe2O3 棉花纤维 COTTON LINTERS

PTI试验粉尘杂质(ISO 12103-1 A1 超细试验粉尘，ISO 12103-1 A2 精细试验粉尘，ISO 12103-1 A3 中级试验粉尘，ISO 12103-1 A4 粗试验粉尘)，DMT试验粉尘杂质，JIS试验粉尘杂质，美国亚利桑那试验粉尘#IEC 60312试验粉尘#ISO 12103试验粉尘 021-51082920德国KSL Eskal 300, Eskal 500, Eskal 10, Eskal 15, Eskal 20, Eskal 30, Eskal 45, Eskal 60, Eskal 80, Eskal 150 fractions of natural calcium carbonate德国KSL Esstar 15, Esstar 20, Esstar 30, Esstar 45, Esstar 80 fractions of native starch德国KSL Eszet 15, Eszet 20, Eszet 30, Eszet 45, Eszet 80 fractions of sugar德国KSL Esqua fractions of quartz SiO2德国KSL Arizona staub fine/coarse synthetic,according SAE J 726B Rev,Jun.93 Table 4德国KSL Quarzstaub according ECE 6-16德国KSL Talkumstaub according IEC 529,EN 60529,DIN VDE 0470 Tell 1德国KSL Prufstaub nach DIN 40050喷灰装置 喷灰器 喷沙尘工具 喷试验粉尘装置 喷试验粉尘器 喷试验粉尘工具