ISO 12103-1 A1 Ultrafine Test Dust A1粉

产品概述

PTI 是具备 ISO 等级试验粉尘及特殊定制粉尘分布的领先制造商和经销商。具体请阅读：“试验粉尘的历史”来了解PTI在生产ISO12103-1标准中规定的4个等级试验粉尘的角色。专业的工程技术，良好的发展状态，保密产权程序的实施，彻底的分析调查及每个阶段材料处理的评估都让PTI对其客户无论从竞争者或增值服务都脱颖而出。

典型的化学成分分析

| 化学成分 | 重量百分比 | 化学成分 | 重量百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
| Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
| Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
| Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |

*Loss on Ignition 2 – 5%

- ISO 试验粉尘颗粒分布(体积百分比小于)

| 尺寸(微米) | ISO 12103-1, A1 超细试验粉尘 |
| --- | --- |
| 1 | 1.0 – 3.0 |
| 2 | 9.0 – 13.0 |
| 3 | 21.0 – 27.0 |
| 4 | 36.0 – 44.0 |
| 5 | 56.0 – 64.0 |
| 7 | 83.0 – 88.0 |
| 10 | 97.0 – 100 |
| 20 | 100 |
| 40 | -- |
| 80 | -- |
| 120 | -- |