甲醛是一种无色，有强烈刺激性气味的气体，易燃，液态甲醛属低毒物质，其蒸气能强烈刺激粘膜、具有致癌性、属于高毒物。

甲醛是原浆毒物，能与蛋白质结合，吸入高浓度甲醛后，会出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛，也可发生支气管哮喘。皮肤直接接触甲醛，可引起皮炎、色斑、坏死。经常吸入少量甲醛，能引起慢性中毒，出现粘膜充血、皮肤刺激症、过敏性皮炎、指甲角化和脆弱、甲床指端疼痛等。全身症状有头痛、乏力、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻以及植物神经紊乱等。
     由于甲醛防腐能力特别强，服装在树脂整理的过程中都要涉及甲醛的使用。在面料生产中，为了达到防皱、防缩等作用，或为了保持印花、染色的耐久性，或为了改善手感，就需在助剂中添加甲醛。全国纺织品标准技术委员会于1998年对GB2912—82《纺织品甲醛的测定》标准进行了修定，将老标准一分为二。
(1)现行标准为GB／T29121—1998《纺织品甲醛的测定第1部分：游离水解的甲醛(水萃取法)》；
(2)GB／T29122—1998《纺织品甲醛测定的第2部分：释放甲醛(蒸气吸收法)

等级水萃取法又称液相法或A法，用于模拟人体穿着过程中织物释放甲醛的定量测定方法，适用的纺织产品使用人群

蒸气吸收法又称气相法或B法，主要模拟织物在仓储和压烫过程中释放甲醛的定量测定方法，主要适用于生产和贮存过程中甲醛含量测定。
水萃取法是通过水解作用萃取游离甲醛总量的测定方法，其原理是将纺织品服装的面料在40%水溶液中萃取一定时间，从织物上准萃取的甲醛被水吸收，然后将萃取液用乙酰丙酮显色，再将显色液采用分光光度计比色，测定其吸光度，所测得的吸光度与标准曲线比较，最后测出该纺织品的甲醛总量。该方法适用于任何状态的纺织品甲醛含量测定。甲醛含量为20mg／kg到350mg／kg之间的纺织品。
目前我国现行标准《纺织品中甲醛含量的限定》中规定只能采用这一方法。
由于以上种种原因，说明了纺织品服装残留了一定的甲醛， 而甲醛对人体健康具有较大的危害性，因此纺织品甲醛问题越来越受到国内生产厂家、商业部门和广大消费者的关注。近几年，中国消费者协会连续报道了十些品牌服装、儿童内衣上甲醛含量严重超标，江苏省质量技术监督局也于2001年8月6日发布了GBl8401—2001《纺织品甲醛含量的限定》国家强制性标准，并规定该标准于2002年上半年对市场免烫衬衫进行了甲醛含量专项检查，确实发现有甲醛含量严重超标现象。因此，为了确保广大消费者人身健康不受侵害， 国家质检总局于2001年8月6日发布了GBl8401—2001《纺织品甲醛含量的限定》国家强制性标准，并规定该标准于2003年1月1日起正式实施。同时规定国内所有生产厂家、经销商在2002年一年中进行工艺调整，使用环保型染化料，控制甲醛含量，杜绝对人体健康造成危害的纺织品服装流人市场。
该标准对纺织品和服装上甲醛含量的限定是：
表中规定：

婴幼儿用产品，是指年龄在24个月以内的婴幼儿使用的纺
织品及纺织制品。如尿布、内衣、围嘴、睡衣、袜子等。
直接接触皮肤类的产品有：文胸、腹带、针织内衣、衬衫、裤子、裙
子、睡衣、床上用品等。
非直接接触皮肤类有：毛衫、外衣，裙子，裤子等。
室内装饰类产品有：室内、飞机、车内、船等使用的纺织品用品，主
要是桌布、窗帘、沙发罩，床罩、墙布等。
如果以上所检指标超过限定值， 将判该批产品全部不合格。
此外即将出台的国家强制性标准《纺织品基本安全标准要求》、《生态纺织品》标准，2001年出台的各类服装标准、针织类标准，均对甲醛含量作出了限定。

| 国家规定 | 婴儿 | 直接接触皮肤 | 不直接接触皮肤 | 家用纺织品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 德国 | 1500 mg/kg |  |  |  |
| 奥地利 | 1500 mg/kg |  |  |  |
| 法国 | 20 mg/kg (三岁内) | 200mg/kg | 400mg/kg | 400mg/kg |
| 中国 | 20 ppm | 75ppm | 300ppm | 300ppm |
| 日本 | 0.05 (吸光度) | 75 ppm |  |  |
| 荷兰 | £ 120 mg/kg (洗涤一次后) |  |  |  |
| Öko-Tex生态纺织品 | 20 ppm(两岁内) | 75 ppm | 300 ppm | 300 ppm |