烟气脱硫设备-玻璃钢喷淋脱硫塔

玻璃钢脱硫塔具有耐高温、耐酸碱腐蚀、抗老化、轻质高强、使用寿命强的特点。内部安装了科学独特的叶轮脱水器，有效的节能降耗，利用离心力原理脱水，叶轮脱水设备，不用动力能源，设备内无运动性零部件，从而提高了运行可靠性和稳定性，降低了损耗，减少了维护成本。

最初脱硫塔都是花岗岩材质的，但是玻璃钢出现后迅速普及，它的轻质、耐腐蚀性等优点让花岗岩脱硫塔的使用量大大减少。但是花岗岩沿用多年，也是有其优点的。这里进行全方位的对比，方便大家的选择。

|  | - 玻璃钢脱硫塔 | - 花岗岩脱硫塔 |
| --- | --- | --- |
| - 优点 | - 1、轻质高强 - 玻璃钢相对密度在1.5~2.0之间，只有碳钢的1/4~1/5，可是拉伸强度却接近、甚至超过碳素钢，而比强度可以与高级合金钢相比。 - 因此用于脱硫塔十分方便。 - 2、耐腐蚀性能好 - 玻璃钢的耐腐性非常优秀，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。脱硫塔长期居于室外，对耐腐蚀性要求很高，玻璃钢正好满足这一要求。 - 3、电性能好 - 玻璃钢是优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。这也是脱硫塔所需要的。 - 4、热性能良好 - 玻璃钢热导率低，室温下为1.25~1.67kJ/（m·h·K），只有金属的1/100~1/1000，是优良的绝热材料。脱硫塔长期工作必然产生高温，玻璃钢这一特性十分重要。 - 5、可设计性好 - 玻璃钢的以上特性都可以根据需要进行设计，满足不同场合的脱硫塔的需要。 - 6、工艺性优良 - 工艺简单，对复杂的产品也能生产，是其他材料无法比的。 | - 1、由于花岗岩是石材，耐酸、耐碱、耐磨、阻力小。 - 2、除尘效率高而稳定。脱硫塔的根本目的是脱硫，花岗岩更实用。 - 3、成本低，投资省。花岗岩至今仍在脱硫塔行业使用的最大因素。 - 4、操作简单，运行和维修方便。 - 5、脱硫除尘水闭路循环不外排，补充水用锅炉冷却水，节水率高，不产生二次污染。 |
| - 缺点 | - 1、弹性模量低 - 玻璃钢的弹性模量比木材大两倍，但比钢小10倍，因此在产品结构中常感到刚性不足，容易变形。这与脱硫塔的需要有些背道而驰。 - 2、长期耐温性差 - 3、玻璃钢老化现象 - 玻璃钢相较花岗岩更易老化。 - 4、层间剪切强度低 - 层间剪切强度是靠树脂来承担的，所以很低。 | - 1、花岗岩脱硫塔占地面积大、不美观。 - 2、花岗岩脱硫设备使用一段时间漏气漏风。 - 3、花岗岩脱硫塔每年必须钩缝补漏。 - 4、有些脱硫塔运行一段时间后，必须人工清理设备内部。 - 5、石头本身是耐酸碱，用在水式脱硫塔上面，那麻石的耐腐蚀、耐磨擦优点就要大打折扣。 - 6、花岗岩脱硫塔使用时，由于烟尘、二氧化硫与水接触时间过短，水不能充分的与烟气二氧化硫充分接触，这样烟气中的烟尘、二氧化硫不能完全被清除掉，所以运行效果不大理想。 |