- 美国PTI试验粉尘（A1/A2/A3/A4四种等级）

- ISO 12103-1 道路交通工具——用于滤清器评估的试验粉尘

- 1997年12月15日，亚利桑那试验粉尘(Arizona Test Dust)第一版发布。其中规定了四种精度等级的试验粉尘，包括粉尘描述、名称、颗粒尺寸分布，颗粒尺寸分布的检测程序及化学成分。设立单独用于描述试验粉尘的ISO标准的目的是为其他使用到试验粉尘的标准或技术文档提供一种简单且精确的试验粉尘使用参考。ISO 12103-1以后的修订将视未来发生的生产过程工艺的变更和产品稳定性问题而进行。

- ISO 12103-1中描述了四中精度等级的试验粉尘，具体如下：

- ISO 12103-1 A1超细试验粉尘

- 尺寸介于0-10微米。这种粉尘最初是为小汽车空气过滤器试验而开发的。尽管其现在并非适用于小汽车空气滤清器的检测，但作为燃油系统部件，水过滤器性能评估以及其他应用。

- ISO 12103-1 A2 精细试验粉尘

- 尺寸介于0-80微米。ISO Fine Dust是与SAE Fine Test Dust完全相同的，由PTI在发布该标准(ISO 12103-1)前生产的。根据ISO 12103-1标准规定的可接受的颗粒尺寸限制，从而确定A2粉尘的属性。颗粒尺寸量差数据显示4微米和20微米颗粒呈现峰值双态分布。

- ISO 12103-1 A3 中级试验粉尘

- 尺寸介于0-80微米且其中0-5微米颗粒的含量低于ISO 12103-1 A2 精细试验粉尘。中级试验粉尘与早期SAE HS J806机油滤清器试验标准中提到的SAE 5-80微米试验粉尘相同。根据ISO 12103-1标准规定的可接受的颗粒尺寸限制，通过分析PTI公司早先生产的2批SAE 5-80微米试验粉尘，从而确定A3粉尘的属性。

- ISO 12103-1 A4 粗试验粉尘

- 尺寸介于0-180微米。ISO Coarse Test Dust是与PTI在发布该标准(ISO 12103-1)前生产的SAE Coarse Test Dust完全相同的。根据ISO 12103-1标准规定的可接受的颗粒尺寸限制，通过分析PTI公司在1992至1994年间生产的8批SAE Coarse Test Dust，从而确定A4粉尘的属性。